Влияние морфологии электродов на свойства актуатора

Иванченко А.В., Морозов О.С., Бабкин А.В.

Студентка, 6 курс специалитета

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: nuta.avi@gmail.com

Ионные актуаторы представляют собой трехслойные электромеханические преобразователи, состоящие из полимерной мембраны, покрытой с двух сторон электродами. При приложении напряжения между электродами устройства происходит миграция ионов электролита, что приводит к образованию двойного электрического слоя на их поверхности и деформации устройства. Количество мигрировавших ионов зависит от емкости электродов, которая связана с их морфологией.

Целью данной работы было исследование влияния морфологии электродов на основе углеродных нанотрубок (УНТ) на свойства актуатора. Электроды были получены следующим методом: в дисперсию нанотрубок в растворе поливинилиденфторида (ПВДФ) в N-метилпирролидоне вводили различные порообразователи,  полученную смесь выливали в форму и высушивали в печи с конвекцией при 100 оС. В качестве порообразователей использовались полиэтиленгликоль (ПЭГ4000), триэтиленгликоль (3-ЭГ), 1-бутил-3-этилимидазолия тетрафторборат (БМИмBF4) и дибутилфталат (ДБФ). Далее добавки удаляли экстракцией ацетонитрилом, а полученные пленки пропитывали в электролите до постоянной массы. В качестве электролита был использован БМИмBF4.

Морфологию пленок электродов исследовали с помощью растровой электронной микроскопии (рис. 1).

Рис. 1. Микрофотографии пленок электродов, полученных в результате вымывания: А)ПЭГ4000; Б)3-ЭГ; В)БМИмBF4; Г)ДБФ.

Для всех пленок была измерена степень пропитки электролитом. Для каждой пленки была изготовлена серия актуаторов одинакового размера с использованием стандартной мембраны. Удельная емкость пленок была получена методом циклического заряда-разряда в гальваностатическом режиме. Для всех образцов была измерена их максимальная деформация при постоянном напряжении в 3 В и при переменном напряжении с амплитудой 3 В и частотой 0,0125 Гц. Результаты всех измерений представлены в табл. 1.

| Порообразователь | Степень пропитки, % | Удельная емкость, Ф/г(УНТ) | Деформация (0,0125 Гц), % | Деформация (U=const), % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЭГ4000 | 41,1 | 6,81 ±1,26 | 0,58±0,07 | 0,40±0,07 |
| 3-ЭГ | 48,9 | 3,51±1,78 | 0,15±0,12 | 0,12±0,10 |
| БМИмBF4 | 40,0 | 5,47±0,2 | 0,14±0,07 | 0,12±0,04 |
| ДБФ | 39,7 | 6,79±3,21 | 0,31±0,06 | 0,22±0,04 |

Работа выполнена при поддержке российского фонда фундаментальных исследований (грант № 18-29-18090 мк)