Изучение процесса формирования тонких плёнок V2O5 с применением алкоксоацетилацетоната ванадила и струйной печати

Фисенко Н.А.,1,2 Горобцов Ф. Ю.,2 Симоненко Н.П.,2 Симоненко Т.Л.,2 Симоненко Е.П.,2 Севастьянов В.Г.,2 Кузнецов Н.Т.2

Студент, 3 курс специалитета

1Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева,

Высший химический колледж РАН, Москва, Россия

2Институт общей и неорганической химии РАН имени Н. С. Курнакова,

Москва, Россия

E–mail: fisenkonk@yandex.ru

В настоящий момент получение тонкоплёночных оксидных наноструктур является актуальной задачей. Тренд на получение тонких полупроводниковых плёнок вызван, в том числе, повышенными механическими и функциональными характеристиками по сравнению с толстоплёночными материалами. Для нанесения покрытий с заданной геометрий, разрешением и контролируемой толщиной слоёв различными научными группами было использовано множество подходов, в том числе печатные технологии. Наиболее востребованными с точки зрения функциональных свойств покрытий, а также комплекса возможностей оборудования, являются методы трафаретной (screen printing), глубокой (gravure printing) и струйной печати (inkjet printing) [1]. При этом струйная печать по своей универсальности, разрешении, скорости и доступности оборудования является одним из наиболее оптимальных методов. При этом подходы к получению соответствующих чернил разрабатываются с применением жидкофазных методов синтеза, в том числе золь-гель технологии [2,3]. Как известно, тонкие плёнки оксида ванадия(V) за счёт присущего данному материалу электрохромных свойств являются востребованными компонентами так называемых «умных» окон, дисплеев, светодиодов и пр. А воспроизводимость микроструктурных и функциональных характеристик подобных планарных структур может быть обеспечена применением современных печатных технологий. Таким образом, целью данной работы было изучение процесса формирования тонких плёнок V2O5 с применением алкоксоацетилацетоната ванадила и струйной печати. Синтез указанных комплексов был выполнен при частичном деструктивном замещении хелатных лигандов на алкоксильные фрагменты при контролируемой термообработке раствора ацетилацетоната ванадила в н-бутаноле. Процесс контролировался методами ИК-спектроскопии и УФ-спектрофотометрии, а реологические свойства полученных чернил были изучены с помощью ротационной вискозиметрии. Напечатанные оксидные плёнки исследовались с помощью растровой электронной, атомно-силовой микроскопии и с применением рентгенофазового анализа. Работа была выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №20-33-90136).

Литература

[1]	H. Zhu, E. Shin, A. Liu, D. Ji, Y. Xu, Y. Noh, Printable Semiconductors for Backplane TFTs of Flexible OLED Displays, 1904588 (2019) 1–36. https://doi.org/10.1002/adfm.201904588.

[2]	T.L. Simonenko, N.P. Simonenko, P.Y. Gorobtsov, A.S. Mokrushin, V.R. Solovey, V.M. Pozharnitskaya, E.P. Simonenko, O. V. Glumov, N.A. Melnikova, A.A. Lizunova, M.G. Kozodaev, A.M. Markeev, I.A. Volkov, V.G. Sevastyanov, N.T. Kuznetsov, Pen plotter printing of Co3O4 thin films: features of the microstructure, optical, electrophysical and gas-sensing properties, J. Alloys Compd. 832 (2020) 154957. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.154957.

[3]	A.S. Mokrushin, N.A. Fisenko, P.Y. Gorobtsov, T.L. Simonenko, O. V. Glumov, N.A. Melnikova, N.P. Simonenko, K.A. Bukunov, E.P. Simonenko, V.G. Sevastyanov, N.T. Kuznetsov, Pen plotter printing of ITO thin film as a highly CO sensitive component of a resistive gas sensor, Talanta. 221 (2021) 121455. https://doi.org/10.1016/j.talanta.2020.121455.