Влияние спекающей добавки алюмомагниевой шпинели на свойства керамики из MoSi2

Данилин К.Д.1,2, Титов Д.Д.1 , Сенина М.О.2

Студент, 1 курс магистратуры

1 Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова РАН, Москва, Россия

2 Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Факультет ТНВиВМ, Москва, Россия

E–mail: dankir98@yandex.ru

Высокие темпы технологического прогресса, развитие науки и техники требует использования новых материалов, обладающих исключительным сочетанием свойств. Одним из таких типов материалов являются материалы, способные работать при высоких температурах в атмосфере воздуха в течение длительного времени не разрушаясь и, сохраняя первоначальные свойства.

Одним из таких материалов является дисилицид молибдена (MoSi2). Керамические материалы на его основе могут работать в атмосфере воздушной при температурах, вплоть до 1600-1700 °С, не разрушаясь [1]. Перспективность этого материала обусловлена сочетанием хорошей электрической проводимости, высокой твердости и жаростойкости. В настоящее время MoSi2 используется для производства высокотемпературных электронагревателей. Однако, существует ряд недостатков, требующих внимания, такие как низкая прочность, высокая начальная ползучесть, невозможность работать при температуре ниже 900 °С [2]. Исходя из литературных данных, большинство недостатков могут быть решены введением оксидных спекающих добавок, таких как Y2O3, ZrO2, Sc2O3 и другие [3,4].

В представленной работе было изучено влияние спекающей добавки Al2O3-MgO, полученной новым методом, разработанным в ГНЦ РФ "ГНИИХТЭОС" на свойства керамики из MoSi2. Методика получения спекающей добавки основана на совместной конденсации алкоксиалюмоксана в хелатной форме, гидроксиацетилацетоната иттрия и ацетилацетоната магния в среде ацетоуксусного эфира. Последующая отгонка растворителя и пиролиз при температуре 700 °С позволяют получить высокочистый керамический порошок строго заданного состава. Плотные керамические образцы MoSi2+оксиданая добавка получали методом горячего прессования при температуре 1650 °С в среде аргона при давлении прессования 30МПа. Полученные образцы распиливали на балочки, на которых проводились дальнейшие физико-химические исследования. Было изучено влияние спекающей добавки алюмомагниевой шпинели на плотность, прочность удельное электрическое сопротивление и стойкость к окислению образцов.

Литература

1. Гузман И.Я. Химическая технология керамики: Учебное пособие // Москва, 2003. 514 с.

2. Gokhale А.В. and Abbaschian. G.J. The Mo-Si (Molybdenum-Silicon) System//J. Phase Equilibria,1991. – Vol. 12, No. 4. – P. 493-498.

3. Титов Д. Д. ВЛИЯНИЕ ОКСИДНЫХ ДОБАВОК НА СВОЙСТВА ДИСИЛИЦИДА МОЛИБДЕНА. – диссертация, кандидата технических наук: 05.17.11 / Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской Академии Наук. –Москва. – 2014.

4. Suzuki Y., Morgan P. E. D., Niihara K. Improvement in Mechanical Properties of Powder‐Processed MoSi2 by the Addition of Sc2O3 and Y2O3 //Journal of the American Ceramic Society. – 1998. – Т. 81. – №. 12. – С. 3141-3149.