Изучение эффективности водорастворимых полиуретанов на предмет ингибирования образования газовых гидратов и коррозии.

Ярковой В.В.1

Студент, 5 курс специалитета

1Казанский федеральный университет,

химический институт, Казань, Россия

E–mail: waldemaryarkovoi@gmail.com

Газовые гидраты образуются при подходящих термобарических условиях во время добычи и транспортировки углеводородов в стволах скважин, трубопроводах и другом оборудовании. Газовые гидраты представляют собой класс соединений включения, в которых пористый кристаллический каркас образован молекулами воды, а молекулы газов заполняют поры этого каркаса [1]. Частицы гидрата могут агломерироваться, что приводит к закупорке трубопровода гидратной пробкой. Это препятствует стабильному потоку углеводородов, снижая эффективность транспортировки и увеличивая эксплуатационные расходы, а так же способствуя возникновению аварийных ситуаций [2]. Помимо этого, сероводород и диоксид углерода в присутствии воды способны вызывать коррозию трубопровода или других контактных стальных элементов, используемых при добыче, транспортировке, хранении и переработке углеводородов, что снижает срок их эксплуатации и также может приводить к авариям [3].

Данное исследование заключается в изучении взаимосвязи структура-свойства для новых ингибиторов на основе водорастворимых полиуретанов. Варьирование диэтаноламинов, различающихся по характеру N-заместителей (метил, н-бутил, трет-бутил), позволяло получать полимеры с различными целевыми свойствами. Показано, что синтезированные полиуретаны обладают свойствами ингибиторов комплексного действия, т.е. ингибируют как процессы гидратообразования, так и процессы коррозии. Усиление силы ингибирования связано с повышением гидрофобности молекул. Полимеры с повышенным содержанием диэтаноламиновых фрагментов с н- или трет-бутиловым заместителем работали как ингибиторы двойного действия, демонстрируя почти такую ​​же эффективность, как и коммерческие реагенты (LuviCap 55W) при низкой концентрации (0,25 масс. %). Предварительные исследования показали, что синтезированные полиуретаны так же как и LuviCap 55W относятся к материалам трудно биологически разлагаемым. Значения BODt/CODcr составило 0,096 и 0,161 для WPU-6 и WPU-7 соответственно, по сравнению с 0,152 для коммерческого ингибитора образования гидратов (LuviCap 55W). Поскольку полученные полиуретаны обладают бифункциональным действием и работают при достаточно низких концентрациях, ожидается, что их использование снизит эксплуатационные расходы и отрицательное воздействие на окружающую среду.

Литература

1. Sloan, E.D. Fundamental principles and applications of natural gas hydrates // Nature. 2003, №426, p. 353.

2. Hassanpouryouzband, A., Joonaki, E., Farahani, M.V., Takeya, S., Ruppel, C., Yang, J., English, N.J., Schicks, J.M., Edlmann, K., Mehrabian, H. Gas hydrates in sustainable chemistry // Chemical society reviews. 2020, №49, p. 5225–5309.

3. Raja, P.B., Ismail, M., Ghoreishiamiri, S., Mirza, J., Ismail, M.C., Kakooei, S., Rahim, A.A. Reviews on corrosion inhibitors: A short view. // Chemical Engineering Communications. 2016, №203, p. 1145–1156.