Влияние диаметра пор природного наполнителя – золы рисовой шелухи и температуры ее получения на механические свойства эпоксидных материалов

Валеева А.Р.,1 Нцуму Р.Ш.2

Студент, 2 курс магистратуры

1Казанский национальный исследовательский технический университет

им. А.Н. Туполева, Казань, Россия

2Казанский национальный исследовательский технологический университет

Казань, Россия

E–mail: alina.valeevaa@yandex.ru

Введение. Одним из важнейших свойств наполнителя, определяющих его модифицирующий эффект в полимерных, в том числе эпоксидных материалах, является их пористость [7], так как она в значительной степени определяет эффективность взаимодействия на межфазной границе и влияет их на механические свойства. С целью определения влияния размера и объемного содержания микропор на свойства наполненных эпоксидных материалов методом распределения пор по размерам и определения пористости твердых материалов исследовалась зола рисовой шелухи (ЗРШ), полученная при температурах сжигания рисовой шелухи (РШ): 350 и 800 ˚С [2].

Экспериментальная часть. Для определения влияния диаметра пор на механические свойства эпоксидных материалов, наполненных ЗРШ, были проведены следующие исследования:1) измерено распределение пор по размерам и определена пористость твердых материалов с применением ртутной порометрии и газопоглощения на приборе Quantachrome Nova 1200e (ISO 15901-3); 2) измерена износостойкость образцов на вертикальном оптиметре ИЗВ-1; 3) измерена твердость по методу Шора по шкале D (ГОСТ 24621-91); 4) измерен коэффициент статического трения (ISO 20808).

Обсуждение результатов.

Таблица 1 - Характеристики пористости ЗРШ

| № п/п | ЗРШ, (Т получения), оС | Объем пор по t-методу Хэлси, см3/г | Площадь микропор по t-методу Хэлси, м2/г | Средний диаметр пор по BJH, нм | Износ, 10-6м | Твердость, HD | Коэффициент трения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 350 | 0,003 | 5,702 | 3,851 | 12,5 | 47,64 | 0,085 |
| 2 | 800 | 0,00002 | 0,070 | 3,295 | 11,2 | 48,55 | 0,104 |

Проведенные исследования показали, что объем пор, площадь микропор, их средний диаметр существенно зависят от температуры получения ЗРШ и с ее увеличением они значительно уменьшаются (табл. 1).

Наблюдается определенная корреляция между пористостью исследованных наполнителей и их модифицирующим эффектом в эпоксидных материалах. Действительно, с уменьшением объема пор ЗРШ износостойкость, твердость и коэффициент трения наполненных ей материалов несколько растет. Эффект снижения износа обусловлен тем, что частицы оксидов металлов, используемые в качестве наполнителей, препятствуют развитию деформаций в полимерной матрице, играя роль «шипов», скрепляющих структурные элементы сетчатого полимера, что затрудняет скольжение вдоль плоскостей сдвига.

Литература

1. Бондалетова Л.И.Полимерные композиционные материалы: учебное пособие / Л.И. Бондалетова, В.Г. Бондалетов; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2013 – 111 с.

2. Готлиб Е.М. Отходы сельскохозяйственного производства - перспективное сырье для химической промышленности / Е.М. Готлиб, А.П. Рахматуллина, А. Нгуен, Х.Т Чан, Ха Фыонг // Монография Lambert Academic Publishing, 2019. 209 p.