Изучение термических и механических свойств легкоплавких смесей малеимидов, модифицированных фталонитрильными группами

Алексанова А.А.,1 Нечаусов С.С.2

Студент, 2 курс магистратуры

1Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева,

Факультет нефтегазохимии и полимерных материалов, Москва, Россия

2 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: aleksanova.aa@mail.ru

Бисмалеимидные смолы (БМИ) представляют класс термостойких термореактивных полимеров, обладающих целым рядом полезных свойств для промышленного применения, особенно в аэрокосмической области.  В обзоре [1] показано, что по термо- и теплостабильности и комплексу механических свойств БМИ превосходят более широко используемые в промышленности эпоксидные связующие при этом имеют сравнимые с ними механические характеристики.

Основной проблемой, связанной с использованием БМИ в качестве связующих для ПКМ, является высокая хрупкость продуктов гомополимеризации БМИ. На практике их применяют только в смесях с сополимерами, одним из наиболее применяемых является дилаллил бисфенола А (DABA), однако его использование приводит к уменьшению теплостойкости.

С целью повышения термо- и теплостойкости полимеров из малеимидных композиций был синтезирован мономер, содержащий малеимидный и фталонитрильный фрагменты. Мономер PNBM имеет относительно низкую температуру плавления 107 oC и как следствие смесь PNBM с DABA характеризуется широким технологическим окном  (180 ℃). Был получен комплекс свойств смеси PNBM с DABA, из результатов анализов ДМА, ТГА и испытаний на трещиностойкость и изгиб.  В таблице 1 приведены сравнение данных по тепло- и термостойкости, а также механических свойств смесей.

Таблица 1 Сравнение характеристик полученной смеси PNBM-DABA с BMI-DABA

|  | , °C | КО при 800 °C, % | G′ RT, МПа | G′ 300°C, МПа | KIc, МПа*м0.5 | GIc, Дж*м-2 | σизгиб, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BMI-DABA[2] | 407 | 37 | 3954 | 512 | 0.8 – 1.4 | 250-500 | 115 |
| PNBM-DABA | 456 | 76.4 | 4367 | 2125 | 1.08 | 308 | 108 |

Как видно из таблицы, T5% модифицированной матрицы значительно повысилась (на 50℃), коксовый остаток при 800 ℃ увеличился вдвое, вырос модуль упругости как при комнатной температуре, так и при 300 ℃. Это связано с тем, что появились более термостойкие фталонитрильные фрагменты в структуре полимерной матрицы.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ проект № 20-79-00146.

Литература

1.	Iredale R.J., Ward C., Hamerton I. Modern advances in bismaleimide resin technology: A 21st century perspective on the chemistry of addition polyimides // Prog. Polym. Sci. Elsevier Ltd, 2017. Т. 69. С. 1–21.

2.	Gu J. и др. Fabrication of modified bismaleimide resins by hyperbranched phenyl polysiloxane and improvement of their thermal conductivities // RSC Adv. Royal Society of Chemistry, 2016. Т. 6, № 62. С. 57357–57362.