Клеевой биокомпозит на основе геля гидроксиапатита и цитратной плазмы для ринопластики

Глазов И.Е.

аспирант

ИОНХ НАН Беларуси, Минск, Беларусь

E–mail: che.glazov@mail.ru

Биоматериалы на основе компонентов крови широко применяются для стимуляции заживления поврежденных тканей, в том числе, костной [5]. Примером широко используемых на практике биоматериалов на основе компонентов крови являются фибриновые клеи, действие которых имитирует каскад коагуляции плазмы крови. Коммерческие наборы таких клеев включают фибриноген, тромбин и растворимый источник ионов Ca2+, которые при смешивании образуют фибрин [5]. Эффективными аналогами коммерческих фибриновых клеев являются аутогенные источники фибриногена, например, цитратная плазма (ЦП). Для создания гибридных биокомпозитов c остеоиндуктивными и остеокондуктивными свойствами в фибрин и ЦП можно вводить наноразмерный гидроксиапатит (ГА) Ca10(PO4)6(OH)2 [2].

Разработан клеевой биокомпозит на основе ЦП, глюконата кальция и геля ГА (5–10 масс. % сухого вещества), синтезированного по разработанной нами методике [3]. Оптимальным временем схватывания 5–10 мин обладали биокомпозиты, содержащие 7–9 об. % глюконата кальция и адреналина. Уменьшение содержания глюконата кальция до 5 об. % либо увеличение до 15 об. % замедляло коагуляцию ЦП до 20 мин. В отсутствие дополнительных ионов Ca2+, ГА ингибировал коагуляцию ЦП, которая не схватывалась даже при последующей обработке композита глюконатом кальция.

Кроме того, получены клеевые биокомпозиты путем осаждения ГА в среде ЦП при мольном отношении Ca/P 1,67 и pH 11 [4], процесс схватывания запускался избыточными ионами Ca2+ в маточном растворе. Полиэлектролиты в составе ЦП обуславливали отклонение стехиометрии ГА, степень которого определялась количеством биополимерной матрицы. Полученные данные могут быть использованы для разработки биоматериала для костной пластики с управляемыми свойствами.

Клиническое исследование биокомпозитов на основе аутофибрина и геля ГА показало их высокую эффективность без признаков послеоперационных осложнений при устранении дефектов и деформаций перегородки и наружного носа [1]. Разработанные биокомпозиты на основе геля ГА и ЦП являются перспективными имплантами для ЛОР-хирургии и могут быть использованы в комплексе медицинских услуг, направленных на хирургическое лечение смещенной перегородки носа в стационарных условиях.

Автор выражает благодарность за помощь в исследовании научному руководителю зав. лаб. фотохимии и электрохимии к.х.н., доценту В. К. Крутько и консультантам член-корр. НАН Беларуси, профессору А.И. Кулаку, ст.н.с., к.х.н., доценту О.Н. Мусской, а также ЛОР-врачу Р.А. Власову.

Литература

1.	Крутько В.К. и др. Гибридные биоматериалы на основе гидроксиапатита и компонентов крови // Вес. НАН Беларусi. Сер. хiм. навук. 2019. No 3 (55). С. 299–308.

2.	Крутько В.К. и др. Синтетический гидроксиапатит – основа костнозамещающих биоматериалов // София. 2017. No. 1. С. 50–51.

3.	Цубер В.К. и др. Синтез, идентификация и определение примесей в биоактивном гидроксиапатите // ХФЖ. 2006. No. 8 (40). С. 48–51.

4.	Glazov I.E. et al. Effect of platelet-poor plasma additive on the formation of biocompatible calcium phosphates // Materials Today Communications. 2021 (ref. num. MTCOMM 102224).

5.	Noori A. et al. A review of fibrin and fibrin composites for bone tissue engineering // Int. J. Nanomed. 2017 (12). P. 4937–4961.