Методы внутреннего и внешнего стандартов при хроматографическом анализе реакционной смеси и продуктов синтеза фталонитрильных мономеров

Щеколдина З.Н., Боголюбов А.А., Булгаков Б.А.

Аспирант 2 года обучения

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: z.shchekoldina@gmail.com

Важным компонентом фталонитрильных связующих является
1,3-бис-(3,4-дицианофенокси)бензол, получаемый в результате взаимодействия
4-нитрофталонитрила и резорцина. В качестве побочных продуктов образуются
4-(3-гидроксифенокси)фталонитрил и 3,3',4,4'-тетрацианодифениловый эфир.

Для аналитического контроля производства фталонитрильных мономеров, масштабирования технологии их получения и проведения кинетических исследований актуальна задача по разработке способа определения концентрации целевого и побочных продуктов в присутствии реагентов. Наиболее простым и доступным методом количественного анализа рассматриваемых соединений является высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ).

Ранее нами была разработана методика, основанная на методе внешнего стандарта (абсолютной градуировки). В рамках данного исследования подобраны условия хроматографического разделения в градиентном режиме (табл. 1) с использованием дибутилфталата, выступающего в роли внутреннего стандарта.

Таблица 1. Режим градиентного разделения (элюент – ацетонитрил:вода)

| Время, мин | 0 | 0–9 | 9–17 | 17–19 | 19–21 | 21–25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH3CN, % | 55 | 55 | 55–85 | 85 | 85–55 | 55 |

Изократический режим элюирования, предложенный в методе внешнего стандарта, допускает использование системы рецикла растворителя, что позволяет дополнительно экономить ацетонитрил при контроле производства. К преимуществам метода относятся также меньшая продолжительность анализа (10 мин) и простота пробоподготовки.

При использовании в качестве внутреннего стандарта дибутилфталата (согласно
prEN 6040), характеризующегося в обращенно-фазовом режиме большим временем удерживания, целесообразно проводить градиентное элюирование, которое, однако, приводит к увеличению времени испытания и повышает расход ацетонитрила.

Несмотря на перечисленные недостатки, метод внутреннего стандарта отличается более высокими метрологическими характеристиками, что имеет важное значение при контроле производственного процесса. Для исследований, менее требовательных к точности результатов (например, определение относительного содержания компонентов реакционной смеси при построении кинетических кривых), предпочтительным становится метод внешнего стандарта.

Для изучения кинетики синтеза 1,3-бис-(3,4-дицианофенокси)бензола и возможности масштабирования технологии его получения проводили реакцию в колбе объемом 2 л (при 60 и 70 °С) и реакторе объемом 15 л (при 70 °С). Содержание компонентов в образцах реакционной смеси определяли методом ВЭЖХ в изократическом режиме элюирования.

В результате работы найдены значения констант скорости реакции, определена энергия активации. На основании исследования конверсии компонентов реакционной смеси сделан вывод о продолжительности синтеза и накоплении побочных продуктов. Технология получения 1,3-бис-(3,4-дицианофенокси)бензола успешно масштабируется с лабораторного объема на оборудование промежуточного размера.

Исследование выполнено в рамках Программы развития Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Будущее планеты и глобальные изменения окружающей среды».