Изучение биоминерализации фосфатов кальция в присутствии оптически активных молекул

Серых Т.А.,1 Бадретдинова В.Т. 1

Студент, 1 курс магистратуры

Университет ИТМО, Санкт-Петербург

E–mail: serykh@infochemistry.ru

В настоящее время влияние аминокислот, витаминов, гормонов и микроэлементов на формирование костной ткани до конца не изучено. Известно, что эти питательные вещества играют важную роль в обмене веществ, участвуют в процессе формирования и модификации костной ткани, а также изменяют уровень различных гормонов. Однако до сих пор неизвестно, как необходимые питательные вещества, гормоны, альфа-аминокислоты и вещества, участвующие в обменных процессах, влияют на дифференцировку и пролиферацию костных клеток. В связи с этим изучение формирования биоминералов в организме человека в присутствии различных аминокислот, витаминов и гормонов является актуальной задачей [1,2]. Известно, что оптимальное потребление незаменимых альфа-аминокислот и метаболически активных веществ является обязательным условием для поддержания здоровья костей [3].

В связи с этим целью наших исследований является изучение фундаментальных процессов формирования костной ткани в присутствии альфа-аминокислот и метаболически активных веществ.

Объектами исследования являлись образцы с выращенными в тонком слое кольцами Лезиганга из фосфатов кальция с добавлением альфа-аминокислот. В качестве метаболически активных веществ были выбраны L-глутаминовая и L-аскорбиновая кислоты.

Биосовместимость полученных образцов оценивали с помощью С2С12. В качестве контроля использовали образцы со сформированными в агаре фосфатами кальция без добавок. Количество клеток рассчитывали по методу ANOVA, р<0,1.

Таким образом, было выявлено, что при добавлении L-аскорбиновой и L-глутаминовой кислот в систему происходит изменение формы клеток и наблюдается более интенсивный рост. Кроме того, обнаружено, что кольца с добавками разрушаются через 3 дня при культивировании клеток, тогда как контроль остается стабильным.

Работа выполнена при поддержке РНФ гранта № 19-79-10244.

Литература

1. Hood, M. A., Landfester, K., & Muñoz-Espí, R. (2014). The Role of Residue Acidity on the Stabilization of Vaterite by Amino Acids and Oligopeptides. Crystal Growth & Design, 14(3), 1077–1085.

doi:10.1021/cg401580y

2. Ustriyana, P., Harmon, E., Chen, K., Michel, F. M., & Sahai, N. (2020). Oligo(L-Glutamic Acids) in Calcium Phosphate Precipitation: Chain Length Effect. The Journal of Physical Chemistry B.

doi:10.1021/acs.jpcb.0c01689

3. Habraken, W., Habibovic, P., Epple, M., & Bohner, M. (2016). Calcium phosphates in biomedical applications: materials for the future? Materials Today, 19(2), 69–87.

doi:10.1016/j.mattod.2015.10.008