Высокотемпературные фталонитрильные клеевые композиции с температурами эксплуатации до 300(С

Нахаева А. В.1, Нечаусов С.С.,2 Булгаков Б. А.2

Студент, 2 курс магистратуры

1Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева,

Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия

E–mail: anaxaeva@mail.ru

Композиционные сотовые панели широко используются в качестве материалов в авиации. Важной частью всей конструкции сэндвич-панели с сотовым сердечником (рис.1) является клеящий материал, он должен иметь аналогичные или даже улучшенные механические свойства и термоокислительную стабильность, чем отвержденное связующие препрегов. Прочность на сдвиг клеевого соединения (SLSS: Single-lap shear  stress) является основным показателем механических свойств клеевой композиции [1]. Термореактивные бисмалеимидные смолы используются в качестве клеевых композиций для сотовых панелей. Их температура стеклования, как правило, располагается выше 250(С, кроме того, даже после расстеклования не происходит полной потери прочности матрицы [2]. В связи с этим в данной работе кажется перспективным добавление в них фталонитрильных мономеров с целью большего повышения тепло- и термической стойкости [3].

Рисунок 1 Схема устройства сотовой сэндвич панели и объекты исследования: связующее С353 [А) N,N’-(4-метил-м-фенилен)-бисмалеимид (Н123), В) 4,4’-дифенилметанбисмалеимид (H121), С) 1,6-бисмалеимидо-2,2,4-триметилгексан (H116)] и Связующее 2,2’- диаллилбисфенол А (DABA)

Для работы были выбраны бисмалеимидное связующее C353 (смесь 3-х бисмалеимидов: Н121, Н123 и Н116), фталонитрильное связующее PNT и сомономер 2,2’-диаллилбисфенола А (DABA). Был проведен анализ методами ДСК и ДМА полученных смесей и полимеров на их основе. По ДСК-кривым наблюдается тенденция отверждения фталонитрильных компонентов малеимидными группами по неустановленному механизму, первый пик соответствует отверждению малеимидных групп (с максимумом около 270(С), а второй – отверждению фталонитрильных фрагментов (с максимумом около 330(С). Добавление DABA в композицию смещает пик отверждения фталонитрильных фрагментов в низкотемпературную область. По данным ДМА заметно значительное увеличение температуры стеклования по сравнению с бисмалеимидами. Проность клеевого соединения SLSS была больше 9 МПа при RT и 5 МПа при 300(С.

Исследование выполнено в рамках Программы развития Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Будущее планеты и глобальные изменения окружающей среды».

Литература:

1.	A.Petras, Sutcliffe M.P.F. 1999 Petras and Suttcliff Failure mode maps for honeycomb sandwich panels.pdf // Compossite Structures. 1999. Vol. 44. P. 237–252.

2.	Iredale R.J., Ward C., Hamerton I. Modern advances in bismaleimide resin technology: A 21st century perspective on the chemistry of addition polyimides // Prog. Polym. Sci. Elsevier Ltd, 2017. Vol. 69. P. 1–21.

3.	Jiang M. et al. Copolymerization of self-catalyzed phthalonitrile with bismaleimide toward high-temperature-resistant polymers with improved processability // High Perform. Polym. SAGE Publications Ltd, 2016. Vol. 28, № 8. P. 895–907.