Градиентные материалы с поверхностно-усиленным рамановским комбинационным рассеянием света для определения фунгицидов

Ненашкина А.В.1

Студент, 1 курс аспирантуры

1Национальный исследовательский университет ИТМО,

Факультет биотехнологий, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: nenastasiia@gmail.com

Разрабатываемые подложки применимы для быстрого и простого создания сенсорных устройств в сферах пищевых продуктов, сельского хозяйства и науки об окружающей среде. В рамках данного проекта создаются материалы на основе реакции-диффузии для определения фунгицидов на поверхности продуктов с участием нитрата серебра1 и меламина с последующим осаждением различных промежуточных продуктов и их восстановлением светом в пектиновой среде. Синтезированные наночастицы (НЧ) серебра являются одним из наиболее эффективных материалов для поверхностно-усиленного рамановского комбинационного рассеяния света (SERS)2,3.

НЧ серебра образуются в представленной реакционно-диффузионной системе в первую очередь из-за реакции нитрата серебра с меламином и пектином, в частности, его мономером- галактуроновой кислотой. При взаимодействии компонентов в толще геля сначала выпадает белый осадок, который затем разлагается под действием света, образуя НЧ разных размеров. Присутствие меламина в составе обеспечивает отличный субстрат для экстракции загрязняющих веществ на границе раздела твердых и жидких веществ, что дает мощный, но простой и быстрый метод количественного определения, например, загрязняющих веществ в фруктах. Оптические свойства плёнок были исследованы с помощью рамановской спектроскопии с использованием бензолтиола (БТ20) в газовой фазе в качестве чувствительного элемента. Все образцы демонстрируют характерные пики для БT20, однако добавление меламина в процессе роста серебра приводит к увеличению коэффициента усиления более чем в 20 раз. Этот факт указывает, во-первых, на то, что меламин взаимодействует с поверхностями НЧ, вызывая их более эффективную упаковку, а, во-вторых, меламиновое покрытие улучшает молекулярный захват аналита. После снятия карты для проверки однородности сигнала по радиальному сечению образца, был осуществлён перенос фунгицида тирама на поверхность плёнки и изучение полученных образцов методами SERS. Коррелируя площадь пика растяжения CS (1369 см– 1) с концентрацией, можно установить линейную зависимость от 10-5 до 10-6 М фунгицида. Эти пределы обнаружения не уступают пределам, обеспечиваемым классическими методами (хроматография, полярография, вольтамперометрия или люминесценция), но с преимуществами скорости, стоимости и возможности сбора образцов в полевых условиях без подготовки или с очень небольшой подготовкой.

Таким образом на данном этапе проекта были разработаны многофункциональные гибкие серебряные плёнки, позволяющие извлекать и концентрировать целевые вещества при минимизации концентрации серебра для эффективного зондирования и биодетектирования методами SERS.

Литература

1. Nenashkina, A., Koltsov, S., Zaytseva, E., Brunova, A., Pantiukhin, I. and Skorb, E.V., 2020. Storage of Information Using Periodic Precipitation. ACS omega, 5(14), pp.7809-7814.

2. Mosier-Boss, P.A., 2017. Review of SERS substrates for chemical sensing. Nanomaterials, 7(6), p.142.

3. McNay, G., Eustace, D., Smith, W.E., Faulds, K. and Graham, D., 2011. Surface-enhanced Raman scattering (SERS) and surface-enhanced resonance Raman scattering (SERRS): a review of applications. Applied spectroscopy, 65(8), pp.825-837.4. Cadwallader, M.T. Migration and Residential Mobility: Macro and Micro Approaches. Madison, Wis.: University of Wisconsin Press. 1992.