Извлечение ценных компонентов из красного шлама с использованием методов карботермического восстановления и солянокислотного выщелачивания

Юртаева А.А.,1 Жильцова Е.Е.,1 Грудинский П.И.,2 Зиновеев Д.В.,2 Дюбанов В.Г.,2 Петелин А.Л.3

Студент, 3 курс бакалавриата

1Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева,

Москва, Россия

2Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова,

Москва, Россия

3Национальный Исследовательский Технологический Университет (НИТУ) «МИСиС»,

Москва, Россия

E–mail: anfisayurtaeva@mail.ru

Красный шлам – это опасный отход глиноземного производства, который содержит высокое количество железа, алюминия, титана и редкоземельных металлов. В настоящее время в мире накоплено около 4 миллиардов тонн красного шлама [1]. Отсутствие рентабельных способов извлечения этих элементов является главной причиной, почему красный шлам не используется в качестве сырья и накапливается в специальных шламохранилищах, которые оказывают негативное влияние на окружающую среду, что уже привело к серии техногенных катастроф, наиболее масштабной из которых является авария на алюминиевом заводе в Венгрии [2]. Было предложено множество способов извлечения ценных компонентов из красного шлама [3]. Одним из перспективных методов извлечения железа из них является карботермический восстановительный обжиг с последующей магнитной сепарацией восстановленного железа [4].

В работе был исследован процесс автоклавного солянокислотного выщелачивания немагнитных хвостов, полученных после 60-минутного карботермического обжига при температуре 1300°C и последующей магнитной сепарации. Было изучено влияние температуры, продолжительности выщелачивания, отношения твёрдого вещества к жидкому (Т:Ж) и концентрации кислоты на растворение Al, Ti, Mg, Ca, Si, Fe, Na, La, Ce, Pr, Nd, Sc, Zr. Применение данного метода для извлечения Al и редкоземельных металлов показало высокую эффективность. Были определены оптимальные условия выщелачивания: температура 150°C, время 60 минут, Т:Ж = 1:11 и концентрация кислоты 10%, при этом в раствор перешло 90% Al, 91% Sc и около 80% других редкоземельных металлов, а TiO2 и SiO2 сохранились в твердом остатке. Растворение титана вместе с алюминием и редкоземельными металлами наблюдали при температуре 150°C, времени 60 минут, Т:Ж = 1:16.5 и концентрации кислоты 20%, что привело к извлечению в раствор 93% Al, 82% Ti и 98% Sc.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-24186.

Литература

1. www.sciencemag.org/news/2020/08/red-mud-piling-can-scientists-figure-out-what-do-it (Science)

2. Renforth P., Mayes W.M., Jarvis A.P., Burke I.T., Manning D.A.C., Gruiz K. Contaminant mobility and carbon sequestration downstream of the Ajka (Hungary) red mud spill: The effects of gypsum dosing // Science of The Total Environment. 2012, №421–422. p. 253–259.

3. Khairul M. A., Zanganeh J., Moghtaderi B. The composition, recycling and utilisation of Bayer red mud // Resources, Conservation and Recycling. 2019, №141. p. 483–498.

4. Agrawal S., Dhawan N. Investigation of carbothermic microwave reduction followed by acid leaching for recovery of iron and aluminum values from Indian red mud // Minerals Engineering. 2020, №159. p. 106653.