Оптимизация процесса формирования полипорфириновых пленок на основе 2h-5,10,15,20-тетракис(мета-аминофенил)порфирина

Друзева А.А.

Студентка, 4 курса бакалавриата

Ивановский государственный химико-технологический университет,

органический факультет, Иваново, Россия

E–mail: druzeva00@mail.ru

Развитие методов формирования полифункциональных пленочных материалов на основе порфиринов актуально для создания сенсоров, катализаторов, электронных устройств и др. Метод электрохимического осаждения отличается простотой аппаратурного оформления и позволяет получать хорошо воспроизводимые полипорфириновые пленки контролируемой толщины. При этом, в случае аминофенилпорфиринов формирование пленки возможно как в результате полимеризации, вызванной электрохимическим окислением прекурсора, так и в результате взаимодействия порфирина с синтезируемым электрохимически супероксид анион-радикалом (О2(() [1].

В настоящей работе исследовано влияние скорости циклирования потенциала на эффективность формирования пленок 2H-5,10,15,20-тетракис(мета-аминофенил)порфирин (H2T(3-NH2Ph)P). Пленку формировали из диметилсульфоксида в потенциодинамических условиях: диапазон от -2.0 до +1.5 В относительно каломельного электрода, скорость сканирования потенциала 5, 20, 50, 100, 200 мВ/с.

Электронный спектр поглощения пленок H2T(3-NH2Ph)P (рис 1) позволяет показать, что структура порфирина сохраняется при формировании пленки, а также оценить толщину пленки по интенсивности наблюдаемых полос.

а                                                б

Рис. 1. Структура H2T(3-NH2Ph)P (а); спектры поглощения (б)  : раствора H2T(3NH2Ph)P в ДМСО (1) и поли- H2T(3NH2Ph)P пленки, полученной при 20 мВ/с (2).

Проведенный эксперимент показал существенную зависимость эффективности формирования пленки от скорости сканирования потенциала. Пленки поли-H2T(3-NH2Ph)P наиболее эффективно формируются при скоростях сканирования потенциала около 50 мВ/с.

Автор выражает благодарность проф. Парфенюку В.И., к.х.н. Кузьмину С.М., к.х.н. Чуловской С.А. за помощь в организации и проведении исследования.

Литература

1. Kuzmin, S.M., Chulovskaya, S.A., and Parfenyuk, V.I., Electrochemically synthesized superoxide anion radical as an activator of electrodeposition of polyporphyrin films, Mendeleev Comm., 2017, vol. 27, p. 470.