Новый метод синтеза композитного материала HMFI/SiC

Землянский П.В.,1 Караваев А.А.2

Студент, 1 курс магистратуры

1РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Факультет химической технологии и экологии, Москва, Россия

2ИНХС имени А.В. Топчиева РАН, Москва, Россия

E–mail: pyotrzemlyansky@gmail.com

Цеолиты типа MFI активно используются в нефтепереработке и нефтехимии. Однако их недостатком является быстрое закоксовывание и, как следствие, дезактивация. Одним из подходов к устранению этой проблемы является синтез микро-мезопористых композитных материалов. Таким материалом может служить композит, содержащий цеолит типа MFI и мезопористый карбид кремния.

В настоящей работе сообщается о новом способе получения микро-мезопористого композита HMFI/SiC непосредственно в протонной форме [1, 2]. Синтез композита HMFI/SiC проводили при 190 – 200 °C в течение 4 часов под воздействием микроволнового излучения без использования затравочных кристаллов. Традиционно подобный композит синтезируют длительным гидротермальным методом в натриевой форме и переводят в протонную форму многократным ионным обменом. Получение композита HMFI/SiC непосредственно в протонной форме является более эффективным по сравнению с существующими аналогами, благодаря отсутствию стадии ионного обмена.

Структура и свойства материала были изучены методами рентгеновской дифрактометрии, растровой электронной микроскопии, низкотемпературной адсорбции-десорбции азота и термопрограммируемой десорбции аммиака.

Материал имеет преимущественно микропористую структуру, характерную для цеолита MFI. Наличие в структуре материала мезопор в основном обусловлено присутствием фазы SiC. Синтезированный композит характеризуется сравнительно высоким суммарным содержанием кислотных центров – 721 мкмоль/г, среди которых преобладают сильные кислотные центры – 374 мкмоль/г. Синтезированный материал может быть использован в качестве твердокислотного катализатора получения полупродуктов нефтехимии из оксигенатов.

Работа выполнена при поддержке государственного задания ИНХС РАН и грантов РФФИ №№ 20-03-00492, 19-03-00343.

Литература

1. Дедов А.Г., Локтев А.С., Караваев А.А., Митиненко А.С., Исаева Е.А., Моисеев И.И. Способ получения композита на основе микропористого цеолита и карбида кремния. Патент РФ RU 2 725 586 C1, 2020.

2. Dedov A.G., Karavaev A.A., Loktev A.S., Mitinenko A.S., Cherednichenko K.A., Moiseev I.I. A new method for synthesis of a HMFI/SiC composite // Materials Letters. – 2021. – V. 290. https://doi.org/10.1016/j.matlet.2021.129497