Фентоноподобная активность фотокатализаторов на основе ортоферрита иттербия

Тиханова С.М.1,2

Студент, 3 курс бакалавриата

1 Санкт-Петербургский государственный технологический институт (Технический университет), Санкт-Петербург, Россия

2 Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН,

Санкт-Петербург, Россия

E–mail: tihanova.sof@gmail.com

В связи с растущим интересом к изучению фентоноподобных окислительных процессов, одним из наиболее перспективных способов применения которых является очистка воды от органических загрязнителей [1], разработка и получение новых высокоэффективных фотокатализаторов для фотоиндуцируемых фентоноподобных окислительных процессов представляется актуальной задачей. Основой таких катализаторов могут служить, например, ортоферриты РЗЭ [2], и, в частности, ортоферрит иттербия YbFeO3. Находясь в магнитоупорядоченном состоянии, ортоферрит иттербия в форме наночастиц может быть удален из реакционного объема, а его эффективность под действием видимого и солнечного света может быть увеличена за счет гетероперехода, подавляющего обратную рекомбинацию электрон-дырочных пар.

Механизм фотокаталитической активности нанокомпозита h-YbFeO3/o-YbFeO3

В рамках данной работы методом растворного горения с последующей термообработкой были получены нанокристаллический композит h-YbFeO3/o-YbFeO3 и однофазный o-YbFeO3. Была изучена их фотокаталитическая активность в фотоиндуцируемом фентоноподобном окислительном разложения метиленового синего, представлен возможный механизм этого процесса (см. рисунок выше) и показано, что при сопоставимых характеристиках образец h-YbFeO3/o-YbFeO3 проявляет большую фотокаталитическую активность, по сравнению с o-YbFeO3. Таким образом, полученные нанокомпозиты могут быть использованы в качестве основы эффективных магнитоуправляемых фотокатализаторов для очистки загрязненных вод.

Автор благодарит своего научного руководителя Попкова Вадима Игоревича за помощь в интерпретации и обсуждении результатов работы. Работа инициирована при поддержке РФФИ (проект №18-03-00414).

Литература

1. Tikhanova S.M., Lebedev L.A., Martinson K.D., Chebanenko M.I., Buryanenko I.V., Semenov V.G., Nevedomskiy V.N., Popkov V.I. Synthesis of novel heterojunction h-YbFeO3/o-YbFeO3 photocatalyst with enhanced Fenton-like activity under visible-light // New Journal of Chemistry. 2020. V. 45. P. 1541-1550.

2. Kondrashkova I.S., Martinson K.D., Zakharova N.V., Popkov V.I. Synthesis of Nanocrystalline HoFeO3 Photocatalyst via Heat Treatment of Products of Glycine-Nitrate Combustion // Russian Journal of General Chemistry. 2018. V. 88. N. 12. P. 2465–2471.