Анализ сорбционных показателей биоразлагаемого материала на основе сшитого коллагена

Минаков Г.С., Крылов Д.И, Кашевский С.В., Широких С.А., Королёва М.Ю.

Студент, 2 курс магистратуры

Российский  химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия

E–mail: gleb1itnet@gmail.com

Проблема борьбы с разливами нефти и нефтепродуктов при авариях является актуальной для всего мира. При разливе нефти наибольшую опасность представляет распространение ее на больших площадях водной поверхности, приводящее к нарушениям экологического баланса и делающее невозможным нормальное функционирование биологических систем [1-2].

В настоящее время большое внимание привлекают биоразлагаемые сорбенты на основе сшитого коллагена для сбора нефтепродуктов [3].

Полученные образцы связнодисперсного волокнистого материала были подвергнуты сорбционному анализу при значениях температуры от -20 до 40оС. В качестве нефтепродукта использовалось трансмиссионное масло. Дисперсия нановолокон коллагена, на основе которой получен сорбционный материал была выделена из предварительно очищенной шкуры крупного рогатого скота. Сшитый коллаген был получен по методике, описанной в патенте [4].

Сравнительные показатели сорбционной емкости пористого материала по трансмиссионному маслу изображены на рисунке 1.

Рисунок 1. Зависимость сорбционной емкости  по трансмиссионному маслу волокнистого сорбента от температуры

Было установлено, что сорбционные характеристики волокнистого сорбента на основе сшитого коллагена варьируются в приемлемых диапазонах ( от 10,5 ± 1 до 12 ± 1  кг/кг) при температуре сорбции от -20 до 40oC, что позволяет сделать вывод об эффективной работе пористого материала в различных погодных условиях.

Литература

1. Щербаков В. А., Хасанова Л. Х., Салатова Ю. А., Королёва М. Ю. Изучение сорбционных свойств высокопористого поли (стирол-дивинилбензола), полученного на основе обратной высококонцентрированной эмульсии // Успехи в химии и химической технологии. — 2016. – Т. 30, № 12. – С. 40-42

2. Koroleva M.Y., Shirokikh S.A., Zagoskin P.S., Yurtov E.V. Controlling pore sizes in highly porous poly(styrene-divinylbenzene) sponges for preferable oil sorption // Polymer Testing. — 2019. — Vol. 77, no. 105931.

3. Широких С.А., Загоскин П.С., Вайнерман Е.С., Королёва М.Ю. Биоразлагаемый пористый материал для сорбции нефтепродуктов с поверхности воды // Успехи в химии и химической технологии. - 2019. - Т. 33. - Вып. 10(220). - С. 62 – 63

4. Vainerman E. S., Portnaya I. B. Porous polymer material and process for production thereof: Pat. 5494939 USA. – 1996.