Влияние азота на фотокаталитическую активность биосовместимых оксонитридных покрытий на основе титана

Молчанова А.С

Студент., 4 курс специалитета

Национальный исследовательский Томский политехнический университет,

Россия, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30. 
Е–mail: asm77@tpu.ru

Изучение биоактивных оксонитридных покрытий на основе титана, вызывают в последнее время нарастающий интерес, вызванный проблемой повышения резистентности медицинских имплантатов. Оксинитридные покрытия с общей формулой TiNxOy на практике используют в качестве биосовместимого покрытия нанесенного на медицинские имплантаты [1]. Допирование азотом оксидной пленки, с технологическим замещением кислорода на атомы азота меняет свойства материала: проявляются антитромбогенные качества и возрастает уровень гемосовместимости.

Известно, что серьезное влияние на фотокаталитическую активность, помимо размера и кристалличности оксидных покрытий на основе титана, оказывает процесс допирования диоксида титана химическими элементами. Внесение добавок позволяет расширить спектр поглощения TiO2, а также значительно повысить его фотокаталитическую активность. Фотокаталитический эффект диоксида титана перспективен для получения антибактериальных покрытий [2].

Целью настоящей работы являлось исследование фотокаталитической активности покрытий на основе титана на примере реакции фотодеструкции красителей родамин–Ж и метиленовый синий. Образцы биопокрытий, нанесенные на подложки из медицинской стали 316L, были получены методом реактивного магнетронного распыления на экспериментальной установке УВН – 200МИ, (ТПУ, г. Томск) [1].

Стальные образцы с покрытиями выдерживались в исследуемом растворе красителя, который в дальнейшем подвергали ультрафиолетовому облучению в течение 5 ч. В качестве источника излучения использовали ультрафиолетовую лампу УФО – В марки ДРТ – 125 (с рабочей областью длин волн 250 – 400 нм). Для оценки фотокаталитической активности покрытий использовали метод фотодеградации красителя [3]. Анализ оптической плотности исследуемой жидкой фазы выполняли при помощи колориметра фотоэлектрического КФК – 2. Отбор пробы раствора и определение его оптической плотности осуществляли с интервалом в 1 ч. В результате проведения экспериментов изучено влияние азота на каталитические свойства оксонитридного покрытия. Установлено, что допирование оксидной пленки титана атомами азота позволяет увеличить его фотокаталитическую активность в 4 – 5 раз, по сравнению с аналогичными образцами без азота. Введение азота в структуру покрытия способствует значительному сдвигу спектра поглощения в видимую область солнечного спектра и увеличению фотокаталитической активности.

Литература

1. Boytsova E. L., Leonova (Filatova) L. A. Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics, 2018, 82, 1147.

2. Photocatalytic antibacterial activity of nano–TiO2 (anatase)–based thin films: Effects on Escherichia coli cells and fatty acids / Joost U. [et al.] // J. Photochem. Photobiol. B Biol. – 2015. – T. 142. – C. 178–185.

3. Синтез и исследование фотокаталитических свойств материалов на основе TiO2 / А.Ю. Степанов, Л.В. Сотникова, Т.А. Ларичев [и др.] // Вестник КемГУ. – 2013. – Т.1, № 2. – С. 249–255.