Оценка реакционной способности углеводородов тяжелой нефти в метастабильной воде в присутствии смешанных оксидов Zn-Fe

Ильменский А.С., Закиева Р.Р.

Студент, 1 курс магистратуры

Казанский национальный исследовательский технологический университет,

факультет нефти и нефтехимии, Казань, Россия

E–mail: ilmenskiy99@mail.ru

Актуальность работы связана с необходимостью развития рентабельных технологий переработки тяжёлых нефтей. Одним из перспективных направлений исследований является создание непосредственно в пласте таких условий, при которых происходит частичная деструкция высокомолекулярных соединений нефти и, как следствие, уменьшение ее вязкости [1]. Так, в метастабильном состоянии вода способствует увеличению выхода средних дистиллятов и снижению коксообразования, являясь при этом подходящей средой для каталитических превращений [2]. В данной работе в качестве каталитических систем облагораживания сверхвязкой нефти впервые были выбраны Zn-Fe смешанные оксиды, которые проявляют высокую каталитическую активность [3]. Таким образом, целью исследований стало выявление влияния условий синтеза на текстурные и каталитические свойства Zn-Fe смешанных оксидов в реакциях гидротермальной переработки высокомолекулярных углеводородов тяжелой нефти.

Проведен контролируемый синтез смешанных оксидов методом соосаждения. Их последующий анализ был проведен методами РСА, ИК-спектрометрии, порометрии. Система оксидов Zn-Fe обладает высоким показателем среднего диаметра пор (23,87 нм), что достаточно для диффузии асфальто-смолистых веществ. Изучена возможность использования мезопористых Zn-Fe смешанных оксидов в качестве каталитических систем процесса гидротермального воздействия на высокомолекулярные углеводороды. Эксперимент по каталитическому превращению углеводородов сверхвязкой нефти в гидротермальной системе проводили в реакторе автоклавного типа при давлении 15 МПа и температуре 350 ℃.

Методами хроматографии, ИК-спектрометрии, группового и элементного анализа, а также изучением реологических свойств была выявлена реакционная способность углеводородов нефти в метастабильной воде в присутствии Zn-Fe смешанных оксидов. Определена зависимость между текстурными, магнитными и каталитическими свойствами смешанных оксидов от соотношения катионов Zn2+/Fe3+ при синтезе предшественников смешанных двойных гидроксидов. Проведено магнитное выделение отработанного катализатора из реакционной смеси и определена степень его извлечения.

Каталитическое превращение сверхвязкой нефти в гидротермальных условиях в присутствии Zn-Fe ведет к образованию легкокипящих фракций углеводородов, а также понижению вязкости по сравнению с исходной нефтью. Результаты исследования позволяют заключить, что Zn-Fe смешанные оксиды могут быть использованы в качестве каталитических систем гидротермального превращения углеводородов тяжелых нефтей.

Исследование выполнено в рамках государственного задания​ № 075-00315-20-01 (0674-2020-0005 Катализ в нефтепереработке и нефтегазохимии).

Литература

1. Hein, F. J. Geology of Bitumen and Heavy Oil: An Overview // Journal of Petroleum Science and Engineering. 2017, №154. p. 551-563.

2. Kondoh, H., Y. Nakasaka, T. Kitaguchi, T. Yoshikawa, T. Tago, and T. Masuda. Upgrading of Oil Sand Bitumen over an Iron Oxide Catalyst Using Sub- and Super-Critical Water // Fuel Processing Technology. 2016, №145. p. 96-101.

3. Kim, B. K., D. Y. Lee, G. H. Gwak, Y. S. Han, and J. M. Oh. Zn-Fe Mixed Metal Oxides from Metal Hydroxide Precursor: Effect of Calcination Temperature on Phase Evolution, Porosity, and Catalytic Acidity // Journal of Solid State Chemistry. 2019, №269. p. 454–458.