Исследование методик предотвращения потускнения серебряных сплавов

Ярошенко М.А.

Студент, 3 курса бакалавриата

Российский Технологический университет “МИРЭА”, Москва, Россия

E–mail: margaritaopt@mail.ru

Потускнение серебра представляет собой частный случай атмосферной газовой коррозии и объясняется химическим взаимодействием серебра с сернистыми соединениями, входящими в состав воздуха и воды. Присутствующие в среде газообразные вещества, такие как соединения серы, соединения хлора или озон, приводят к изменениям внешних характеристик поверхности серебряных изделий.

Следует отметить, что чистое серебро является достаточно мягким металлом, который очень легко обрабатывается, и также легко изменяет свою форму в серебряных изделиях.  В состав ювелирных сплавов обязательно вводится ряд легирующих добавок, улучшающих механические, технологические, эстетические характеристики. Наиболее часто встречается сплав серебра с медью. Однако, медь, входящая в состав серебряных сплавов, при взаимодействии с серой, дает - сульфид меди черного цвета. Сульфид меди, как и сульфид серебра, придает изделию из серебра чёрный оттенок. Чем больше меди находится в сплаве серебра, тем интенсивней идет процесс потускнения серебра [1-2]. Следовательно, интенсивность окисления серебра зависит от его пробы, то есть от вида и количества легирующих добавок в сплаве

Цель данной работы заключалась в нахождении и оптимизации методов предотвращения процесса потускнения серебра.

Для исследования и анализа нами был выбран и отработан метод защиты от потускнения с использованием сорбентов, то есть поглотителей сернистых соединений. Он представляет собой разновидность методов превентивной консервации. Прост в применении, не причиняет вреда защищаемым объектам, так как напрямую не взаимодействует с ними, и обладает умеренной стоимостью, что делает его доступных для широкого круга музеев.

В качестве сорбентов были исследованы: силикагель КСМГ, активированный уголь марки АГ-3 как дополнительно обработанные, так и не обработанные ингибитором.

Наибольшую эффективность защиты серебряных сплавов от потускнения демонстрирует защитная система АГ-3+3% МЭА, она оценивается в 59%. Ингибиторный эффект составил 2,4.

Продемонстрирована эффективность применения сорбентов поглотителей сернистых соединений в сочетании с ингибиторами коррозии. Для исследованных защитных систем показатель эффективности составляет от 13% [система КСМГ+15% МЭА] до 59% [система АГ-3+3% МЭА].

В ходе проведенных исследований, показано, что применение сорбентов в сочетании с ингибиторами паровой фазы позволяет добиться снижения скорости потускнения серебряных сплавов.

Литература

1. I. Tissot, O. C. Monteiro, M. A. Barreiros, J. Correia and M. F. Guerra «Corrosion of silver alloys in sulphide environments:a multianalytical approach for surface characterisation», The Royal Society of Chemistry 2016, 6, 51856–51863

2. Teresa Palomar, Blanca Ramírez Barat, Emilio Cano «Evaluation of cleaning treatments for tarnished silver: the conservator´s perspective», International Journal of Conservation Science, 2018.