Покрытия на основе пленкообразующего для катодного электроосаждения отечественного производства

Родионова Н.А.,1 Чурилов Ю.В.,1 Должанская А.М.1, Силаева А.А.,1 Квасников М.Ю.1

Студент, 4 курс бакалавриата

1Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева,

факультет нефтегазохимии и полимерных материалов, Москва, Россия

E-mail: dgungrik@mail.ru

Электроосаждение - процесс образования покрытий под действием электрического тока. Чтобы лакокрасочный материал осаждался на катоде, в его состав должны входить аминогруппы, которые в кислой среде протонируются, формируя таким образом нерастворимое в воде покрытие. Последующие процессы осмоса и синерезиса приводят к формированию на поверхности катода плотного покрытия, которое при последующем высокотемпературном отверждении образует трехмерную сшитую структуру. Покрытия, полученные этим методом, обладают наилучшими защитными свойствами с точки зрения защиты подложки на единицу толщины. Этот метод применяется повсеместно, для окраски сложнопрофильных изделий, в частности в машиностроении [1].

Большинство материалов промышленного применения для катодного электроосаждения поставляется в Россию иностранными компаниями, такими как PPG, BASF, Henkel, Axalta и другие, а теоретические основы синтеза пленкообразующего и технологий изготовления композиций отсутствуют в научной литературе. Данная работа посвящена разработке отечественного материала для катодного электроосаждения.

Существуют два основных вида материалов для катодного электроосаждения: модифицированные полиакрилаты и эпоксиаминные соединения с блокированными изоцианатами. Наиболее коррозионностойкими пленкообразователями, осаждаемыми на катоде, являются композиции на основе эпоксиаминного аддукта (ЭАА) и блокированных полиизоцианатов.

В качестве исходных компонентов для синтеза ЭАА были выбраны низкомолекулярная эпоксидная смола и диэтаноламин [2]. Для подбора оптимальных компонентов блокированного полиизоционата, были проведены эксперименты с участием различных диизоционатов и блокирующих агентов. На основе синтезированного нами ЭАА были разработаны черные пигментные пасты разных составов, с добавлением двух видов саж и функциональных наполнителей. Составлены композиции на основе пигментных паст и импортной эмульсии пленкообразующего. Композиции отличаются массовым содержанием пигментной пасты в эмульсии, которая доведена до необходимой концентрации по массовой доле нелетучих веществ. Исследованы защитно-декоративные свойства полученных покрытий в зависимости от количества пигментной пасты относительно эмульсии и состава пасты. Таким образом, впервые были получены покрытия методом катодного электроосаждения на основе ЭАА, разработанного в РХТУ имени Д.И. Менделеева, которые обладают высокими защитными и декоративными характеристиками. В дальнейшем планируются работы по созданию пигментных паст других цветов на основе ЭАА, синтезированного в РХТУ имени Д.И. Менделеева, а также получение эмульсии пленкообразующего.

Литература

1. Квасников М.Ю., Замшин В.А., Кудло В.Л., Ильина Н.С., Чинов В.М., Непочатов В.В. Новая технология получения электрофоретического покрытия на деталях вертолета, эксплуатирующийся в условиях фреттинг-коррозии // Авиационные материалы и технологии. 2019, Т. 4.  с. 49–56.

2. Чурилов Ю.В., Квасников М.Ю., Точилкина Е.О., Должанская А.М. Гидрофильные свойства эпоксиаминных смол для применения в лакокрасочной промышленности. // Материалы с заданными свойствами на переходе к новому технологическому укладу: химические технологии: сб. материалов II научно-технической конференции. М.: НИЦ «Курчатовский институт» – ИРЕА. 2020. 196 с.