Разработка оксидных материалов на основе MgO 
для окислительно-восстановительных процессов

Карнаухов Т. М.1,2, Веселов Г. Б.1,2, Ведягин А. А.1

Аспирант 3 года

1Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН, Новосибирск, Россия

2Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Новосибирск, Россия

E–mail: timofey941@yandex.ru

Важной частью многих современных катализаторов и сорбентов является носитель. Носитель, с одной стороны, способен повысить термическую и химическую стабильность активного компонента, а с другой - выступать в роли модифицирующего реагента, влияя на активность и селективность катализатора или сорбента в целом.

Примером наиболее перспективных носителей служит оксид магния. Тугоплавкий MgO практически не подвержен спеканию вплоть до высоких температур (TТаммана = 1401 °C), что способствует сохранению размера частиц активного компонента катализатора или сорбента в ходе его эксплуатации.

Для приготовления такого рода материалов особо привлекательным является золь-гель метод. Получаемый оксид магния обладает развитой поверхностью и оптимальной системой мезопор. Метод позволяет гибко контролировать распределение активного компонента в матрице носителя путем варьирования стадии и способа введения предшественника активного компонента. Склонность оксида магния к сильному взаимодействию со многими оксидами переходных металлов также может быть использована для направленного формирования определенного текстурного, фазового и электронного состояния активного компонента [1].

В рамках представленной работы были успешно синтезированы золь-гель методом двух- и трехкомпонентные оксидные системы состава MOx-MgO (M = Fe, Co, Ni, Cu, Ni+Mo) [2-5]. Для изучения физико-химических свойств образцов были применены такие методы, как БЭТ, БДХ, РЭМ, ПЭМ, РФА, ЭСДО, ЯГР и ТПВ. Показано, что все материалы представляют собой слоистые мезопористые агрегаты с равномерным распределением MOx. В каждой из оксидных систем наблюдается сильное взаимодействие между компонентами с образованием смешанных фаз – химических соединений и твердых растворов. Окончательное формирование фазового состояния активного компонента происходит в ходе первого цикла восстановления в токе водорода с последующим реокислением, после чего система показывает воспроизводимое окислительно-восстановительное поведение. Таким образом, можно утверждать, что матрица оксида магния способствует формированию высокоактивных и устойчивых к спеканию оксидных материалов, которые могут найти применение в промышленно-важных окислительных и восстановительных процессах.

Литература

1.	Vedyagin, A. A. et al. Sol–gel synthesis and characterization of two-component systems based on MgO // J Sol-Gel Sci Technol. 2017, №82. p. 611-619.

2.	Karnaukhov, T. M. et al. Study on reduction behavior of two-component Fe-Mg-O oxide system prepared via a sol-gel technique // Int J Hydr En. 2017, № 42. p. 30543-30549.

3.	Vedyagin, A. A. et al. Synthesis of binary Co-Mg-O oxyde system and study of its behavior in reduction/oxydation cycling // Int J Hydr En. 2019, № 44. p. 20690-20699.

4.	Karnaukhov, T. M. et al. Sol–gel synthesis and characterization of the binary Ni–Mg–O oxide system // J Sol-Gel Sci Technol. 2019, № 92. p. 208-214.

5.	Veselov, G. B. et al. Sol-Gel-Prepared Ni-Mo-Mg-O System for catalytic transformation of chlorinated organic wastes into nanostructured carbon // Materials. 2020, № 13. p. 4404.