Определение оптимальных температурно-концентрационных диапазонов в системе фталонитрил-полиэфиримид.

Малафеева Е.А., Семкин В.В., Шапагин А.В., Булгаков Б.А.

Магистрант 1 года обучения

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: zhenya_malafeeva@mail.ru

Фталонитрилы – это класс высокотемпературных термореактивных полимеров, являющихся на сегодняшний день наиболее перспективными для получения матриц в полимерных композиционых материалах с точки зрения тепло- и термостойкости. Однако одним из недостатков данных матриц является их низкая ударная прочность. Для решения этой проблемы был выбран способ введения во фталонитрильную матрицу термопластичной фазы. При ударах происходит растрескивание матрицы, которое ведет к расслоению композита, но при подходе трещины к термопластичной фазе ее рост останавливается.

Цель данной работы заключается в изучении процессов взаимодиффузии в системе фталонитрил-полиэфиримид для подбора оптимальных температурно-концентрационных диапазонов и получения взаимопроникающих структур в данной системе.

Объектами данного исследования являются фталонитрильный мономер и полиэфиримиды марок EXTEM, ULTEM, SILTEM.

Термостабильность и температуры фазовых переходов фталонитрила и полиэфиримидов определяли методами термогравиметрии (Netzsch TG209F1 Iris, Германия) и дифференциальной сканирующей калориметрии (Netzsch DSC 204 F1 Phoenix, Германия). Исследование растворимости компонентов проводили методом оптической лазерной интерферометрии (ОДА-2, ИФХЭ РАН, Россия) в диапазоне температур от 20 до 300 °С.

В ходе экспериментов были получены интерферограммы зон взаимодиффузии. По кинетическим зависимостям движения изоконцентрационных плоскостей рассчитаны коэффициенты взаимодиффузии, построены их концентрационные и температурные зависимости. Установлено, что фталонитрил при температурах выше 200 °С неограниченно совместим с полиэфиримидом SILTEM и частично совместим c EXTEM и ULTEM. Однако при этом наблюдается диффузия термопласта во фталонитрил, а растворимость фталонитрила в полиэфиримиде отсутствует.

Рисунок 1. Структурная формула фталонитрильного мономера.

Работа выполнена в рамках государственного задания Химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (соглашение № АААА-А21-121011590086-0).