Коллоидные SERS-аптасенсоры для определения вирусов в жидких средах

Жданов Г. А., 1 Грибанев Д. А.,2 Кукушкин В. И.,2 Завьялова Е. Г.1

Студент, 5 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

2Институт физики твердого тела РАН, Черноголовка, Россия

E–mail: gleb.zhdanov@chemistry.msu.ru

Развитие высокочувствительных методов детекции вирусов особенно актуально на фоне пандемии COVID-19. Другой возбудитель респираторных заболеваний – вирус гриппа уже вызывал ранее пандемии (последняя - “свиной грипп”, H1N1 в 2009-2010 гг) и его угроза актуальна и сейчас. При совместном заражении коронавирусом SARS-CoV-2 и вирусом гриппа  повышается риск смертности вдвое [1].

Поверхностно-усиленная Рамановская спектроскопия (SERS) – метод для создания высокочувствительных сенсоров на вирусные частицы. Для специфического обнаружения применяются ДНК-аптамеры – короткие олигонуклеотиды с особой пространственной структурой, специально подобранной под целевой белок.

В работе описывается применение SERS-аптасенсоров на основе коллоидных наночастиц серебра (AgNP) в качестве SERS-активной поверхности. Специфичность достигается использованием ДНК-аптамера RHA0385, связывающего гемагглютинин вируса гриппа А [2]. Предложена «сэндвич»-методика: в качестве первичного аптамера используется аптамер с тиольной группой для посадки на AgNP. Вторичный аптамер содержит SERS-активный краситель BDP-FL, спектр которого наблюдается при агрегации AgNPs повышением ионной силы [3]. Текущий подход имеет преимущества в сравнении с ранее опубликованными твердотельными подложками [4]. В частности, простота синтеза AgNP и монотонная зависимость аналитического сигнала от концентрации аналита.

Анализ занимает менее 15 минут. Предел обнаружения составил 2x105 вирусных частиц в мл (VP/ml) с оптимальным динамическим диапазоном обнаружения 2х105 – 2x106 VP/ml. В настоящее время ведется поиск возможности расширения динамического диапазона и повышения чувствительности методики. Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-74-10019.

Литература

1. 	Iacobucci, G. Covid-19: Risk of death more than doubled in people who also had flu, English data show // BMJ. 2020, №370.

2. 	Novoseltseva, A., Ivanov, N., Novikov, R., Tkachev, Y., Bunin, D., Gambaryan, A., Tashlitsky, V., Arutyunyan, A., Kopylov, A., Zavyalova, E. Structural and Functional Aspects of G-Quadruplex Aptamers Which Bind a Broad Range of Influenza A Viruses // Biomolecules. 2020, №10(1).

3. 	Gribanyov, D., Zhdanov, G., Olenin, A., Lisichkin, G., Gambaryan, A., Kukushkin, V., Zavyalova, E. SERS-Based Colloidal Aptasensors for Quantitative Determination of Influenza Virus // International Journal of Molecular Sciences. 2021, №22(4).

4. 	Kukushkin, V., Ivanov, N., Novoseltseva, A., Gambaryan, A., Yaminsky, I., Kopylov, A. Zavyalova, E. Highly sensitive detection of influenza virus with SERS aptasensor // PLOS ONE. 2019, №14(4).