Разработка методики получения липосомальной формуляции противоопухолевых координационных соединений меди

Якимова Т.М.1, Власова К.Ю.2, Красновская О.О.2 , Клячко Н.Л.2

Студентка, 4 курс бакалавриата

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

2 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: yakimova_t31@inbox.ru

Металлорганические комплексы являются одним из наиболее перспективных видов противоопухолевых препаратов. Исследования последних нескольких лет показывают, что координационные соединения одновалентной и двухвалентной меди особенно перспективны как противоопухолевые терапевтические средства. Для многих комплексов меди характерна гидрофобность и как следствие низкая биодоступность, что существенно затрудняет их практическое использование. К таким комплексам относится Медатион – противоопухолевый препарат, представляющий собой координационное соединение меди на основе 2-алкилтиоимидазола. По результатам доклинических испытаний препарат рекомендован для лечения трижды негативных опухолей молочной железы.

Одним из способов улучшения параметров растворимости и биодоступности гидрофобных активных молекул является их включение в “наноконтейнеры” для доставки лекарств. Наиболее изученной и используемой системой для доставки биологически активных веществ являются липосомы. Гидрофобность медного комплекса не позволяет использовать для его загрузки в липосомы привычные для гидрофильных веществ способы, потому цель данной работы – поиск оптимального метода инкапсуляции координационного соединения меди в липосомы.

Нами была разработана методика получения липосом путем впрыска растворов липидов с лигандом в органическом растворителе (смеси метанола с ацетонитрилом) в водный раствор соли меди при температуре 75 oС. Липосомы были приготовлены из дипальмитоилфосфатидилхолина (DPPC), холестерина (Chol) и ПЭГ-дистеароилфосфоэтаноламина (DSPE-PEG(2000)) в соотношении DPPC:Chol:DSPE-PEG(2000) 55:40:5. Качественно присутствие комплекса в липосомах определяли с помощью спектра поглощения, количественное определение лиганда и комплекса осуществляли с помощью ВЭЖХ. Данный подход позволил нам получить суспензию, устойчивую к агрегации и седиментации до двух недель, эффективность загрузки составила 1,19% (мольное отношение комплекса к липидам).

Оценку стабильности полученной суспензии проводили в растворе NaCl при 4 oС и в клеточной среде RPMI при 37 oС. Суспензия сохраняла загрузку в течение нескольких дней в обеих средах, что говорит о преимуществе разработанной нами методики. Цитотоксичность липосомальной формуляции была оценена с помощью MTT-теста на клетках линии MCF-7 – тест показал, что формуляция имеет на порядок большую цитотоксичность в силу существенно возросшей биодоступности, что подтверждает перспективы её практического применения.

Разработанная методика была использована для получения липосомальных форм двух гидрофобных медных координационных соединений на основе 2-тиоксоимидазолона. Суспензии показали устойчивость к седиментации и агрегации, эффективность загрузки оказалась сопоставима со значениями, полученными для Медатиона, что говорит о возможности применения методики для инкапсуляции в липосомы гидрофобных медных комплексов.