Металлоорганические каркасные структуры с протеолитической активностью в качестве тромболитического средства

Дармороз Д.Д., Прилепский А.Ю.

Студент, 2 курса магистратуры

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: darmoroz@scamt-itmo.ru

Тромбозы являются лидирующей причиной смертности во всем мире, что определяет особенную актуальность работ в этом направлении. Все новые разработки по-прежнему сконцентрированы вокруг ферментных препаратов. Несмотря на значительные успехи в синтезе различных наноструктур, всё использование применительно к тромболизису сводится к таргетной доставке препаратов в зону окклюзии. Данный проект направлен на разработку принципиального нового подхода к терапии тромботических состояний, основанного на исследовании гибридного объекта - металлоорганического каркаса (МОК) - (Cu2(C9H3O6)4/3, также известного, как HKUST-1, с присущей трипсину активностью [1-2]. Синтезированный МОК позволит использовать его как мультифермент, осуществляя тромболизис самостоятельно или усиливая активность ферментов [3].

Основные результаты, которые были получены в ходе выполнения проекта:

# 1) Синтезированы МОК и гибридный МОК (HKUST-1 / Fe3O4), включающий таргетное нацеливание на тромб посредством магнитного поля [4].

2) Произведена оптимизация размеров МОК (1-0.5 мкм) для использования в системе in vivo [5].

3) Оценена активность МОК относительно модельного белка, бычьего сывороточного альбумина (БСА), и выбрана оптимальная рабочая концентрация 20 г/л. Магнитотермия позволит значительно снизить данную концентрацию для гибридного МОК.

4) Осуществлен лизис модельного тромба посредством МОК в созданной проточной модели вен.

5) Исключен механизм действия МОК на тромболизис, посредством активации плазминогена.

6) Изучен релиз ионов Cu2+, который составил 5,9% от исходной концентрации Сu2+ в МОК (305 г/кг).

7) Изучен процесс деградации МОК в физиологических условиях.

8) Оценены основные цитотоксические характеристики синтезированных МОК.

Таким образом, в ходе реализации проекта впервые созданы не ферментные препараты для использования в качестве тромболитика. При этом синтезированные структуры потенциально могут применяться и в других областях, где необходимо ферментативное расщепления белков. Реализация проекта позволяет больше понять о самой природе небелковых миметиков с протеолитической активностью и в дальнейшем создать аналогичные комплексы, нацеленные на другие мишени.

Литература

1. Li, B., Chen, D., Wang, J. et al. MOFzyme: Intrinsic protease-like activity of Cu-MOF. Sci Rep 4, 6759 (2015).

2. Hui Wei, Nanomaterials with enzyme-like characteristics (Nanozymes): next-generation artificial enzymes. Chem. Soc. Rev., 2013,42, 6060-6093.

3. Gao, L. et al. Intrinsic peroxidase-like activity of ferromagnetic nanoparticles. Nat. Nanotechnol. 2, 577–583 (2007).

4. Peng Tan, Fabrication of magnetically responsive HKUST-1/Fe3O4 composites by dry gel conversion for deep desulfurization and denitrogenation. J. Hazardous Mater. 10.1016 (2016).

5. Lik H. Wee, Fine tuning of the metal–organic framework Cu3(BTC)2 HKUST-1 crystal size in the 100 nm to 5 micron range. J. Mater. Chem. 2012, 22, 13742-13746.