Новые звездообразные донорно-акцепторные молекулы на основе бензотрииндола для органической фотовольтаики.

Сухорукова П.К.1,2, Калиниченко Н.А.1, Балакирев Д.О.1

Студентка, 2 курс специалитета

1. Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова Российской академии наук, Москва, Россия

2. Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: spollet@mail.ru

Органическая фотовольтаика на данный момент — одна из самых многообещающих областей науки, поскольку она способствует развитию альтернативной энергетики. Органические солнечные батареи (ОСБ) выгодно отличаются рядом преимуществ перед своими неорганическими аналогами, а именно: гибкостью и легкостью устройств, их ударопрочностью и полупрозрачностью. Органические полупроводники, используемые в качестве активного фотопреобразующего слоя в ОСБ, обычно состоят из донорного блока и акцепторных групп, сопряженных между собой. Прогресс в разработке и оптимизации донорных материалов для ОСБ привел к повышению значений эффективности преобразования энергии данных устройств до 18%, но пока теоретический максимум эффективности ОСБ еще не достигнут. Поэтому текущая задача — это разработка новых молекулярных структур для создания ОСБ и их синтез, что в дальнейшем приведет к улучшению эффективности преобразования энергии, а также усилению проводящих свойств.

В ходе данной работы были получены новые донорно-акцепторные олигомеры на основе бензотрииндольного центра, сопряженного с алкилцианоацетатными или алкилдициановинильными через тертиофеновый спейсерный фрагмент. Сравнение термических, оптических и электрохимических свойств, а также фазового поведения новых олигомеров позволило выявить фундаментальные закономерности влияния типа электроноакцепторных групп на комплекс физико-химических свойств новых олигомеров. Помимо этого, все полученные олигомеры были протестированы в прототипах ОСБ, а их фотовольтаические параметры были изучены.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 19-73-10198.

Автор выражает благодарность научному руководителю работы: Лупоносову Ю.Н.