Супергидрофобные антибактериальные покрытия на основе алюминия, содержащего фосфорномолибденовую кислоту и наночастицы серебра

Белова Е.С., Сайфутдинова А.Р., Бездомников А.А.

Студент, 3 курс

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Кафедра физической и коллоидной химии, Москва, Россия

E-mail: ekaterina_02020@mail.ru

В настоящее время ведется внедрение антибактериальных покрытий, позволяющих останавливать рост или вести радикальную борьбу с болезнетворными бактериями и микроорганизмами, в медицинское оборудование, морской транспорт и др. Свойство супергидрофобности в данном случае позволяет снизить адгезию бактерий и их биопленок к поверхности, что в совокупности может снизить как распространение инфекционных заболеваний при применении супергидрофобных покрытий в медицине, так и снизить разрушительные последствия от биокоррозии в промышленности [1 – 4]. Как известно, электрохимическое оксидирование алюминия в определенных условиях позволяет получить крайне развитую поверхность, представляющую из себя разупорядоченные или упорядоченные поры различных диаметров.  Эти поры могут служить матрицей для внедрения в них различных веществ, придающих поверхности уникальные свойства. Поскольку электрохимическая обработка является распространенным в промышленности процессом, а процесс капсулирования веществ в порах алюминия прост с технологической точки зрения, то при правильном подборе условий создание супергидрофобных антибактериальных покрытий может стать эффективным и выгодным в промышленных масштабах.

В данной работе были получены супергидрофобные алюминиевые подложки методом электрохимического оксидирования при различных режимах обработки. На основе характеристик смачивания и микрофотографий поверхностей образцов, полученных сканирующей электронной микроскопией, был выявлен оптимальный режим обработки алюминия. Для придания супергидрофобным подложкам антибактериальных свойств в них были закапсулированы биоциды - наночастицы серебра и фосфорномолибденовая кислота. Исследованы характеристики смачивания и электронные спектры поглощения подложки до и после инкапсулирования антибактериальных компонентов, проведены антибактериальные исследования полученных покрытий.

Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда №19-79-30091.

Литература

- Zhang X., Wang L., Levanen E. Superhydrophobic surfaces for the reduction of bacterial adhesion // RSC Advances. 2013, 3, Р. 12003-12020.

- Boinovich L.B. et al. Combination of Functional Nanoengineering and Nanosecond Laser Texturing for Design of Superhydrophobic Aluminum Alloy with Exceptional Mechanical and Chemical Properties // ACS Nano. 2017. Vol. 11, № 10. P. 10113–10123.

- Ellinas К., Kefallinou D., Stamatakis K., Gogolides E., Tserepi А. Is there a threshold in the antibacterial action of superhydrophobic surfaces? // ACS Appl. Mater. Interfaces. 2017, Р. 1-25.

- Boinovich L.B. et al. Effective Antibacterial Nanotextured Surfaces Based on Extreme Wettability and Bacteriophage Seeding // ACS Appl. Nano Mater. 2018. Vol. 1, № 3. P. 1348–1359.