Лазерно-активные среды на основе полупроводниковых квантовых точек со структурой ядро (CdSe), ядро-оболочка (CdSe/CdS).

Горбунов Иван Сергеевич

Студент

Степанова Ульяна Алексеевна

Аспирант

Мурадова Айтан Галандар кызы

доцент к.х.н.

Российский Химико-Технологический Университет,

ИМСЭН-ИФХ, кафедра наноматериалов и нанотехнологии, Москва, Россия

E–mail: iamivangorbunov@gmail.com

Одной из ключевых проблем оптико-электроники является создание лазерно-активных сред с изменяемой частотой излучения [n1,2]. В качестве решения могут выступать полимерные среды, активированные полупроводниковыми квантовыми точками. Наиболее широкое применение находят нанокристаллы селенида кадмия, так как они способны флуоресцировать во всей видимой области спектра [n3]. В работе основным методом получения квантовых точек являлся метод осаждения. Этот вид синтеза достаточно прост, не требующий создания инертной атмосферы, и температура процесса не превышает 200 °С.

В результате работы были получены коллоидные растворы квантовых точек селенида кадмия в водно-этанольной среде, в диэтиленгликоле и глицерине с размерами от 1 нм до 5 нм, которые способны люминесцировать в диапазоне от 521 нм до 630 нм. Квантовый выход люминесценции при наращивании на ядро (CdSe) оболочки из сульфида кадмия увеличивается с 3,5% до 20%.

Список литературы:

[n1] Durán-Sampedro G., Agarrabeitia A.R., Garcia-Moreno I., Costela A., Bañuelos J., Arbeloa T., López-Arbeloa I., Chiara J.L., Ortiz M.J. Chlorinated BODIPYs: Surprisingly Efficient and Highly Photostable Laser Dyes. European Journal of Organic Chemistry. 2012. V. 2012. N 32. P. 6335-6350. DOI: 10.1002/ejoc.201200946.

[n2]Garcìa-Moreno I., Costela A., Martin V., Pintado-Sierra M., Sastre R.  Materials for a reliable solid-state dye laser at the red spectral edge. Adv. Funct. Mater. 2009. V. 19. N 16. P. 2547-2552. DOI: 10.1002/adfm.200900112.

[n3] Saidzhonov B.M., Zaytsev V.B., Berekchiian M.V., Vasiliev R.B. Highly luminescent copper-doped ultrathin CdSe nanoplatelets for white-light generation. Journal of Luminescence. 2020. V. 222. 117134. DOI: 10.1016/j.jlumin.2020.117134.