Синтез и исследование политриазиновой и полигептазиновой структур графитоподобного нитрида углерода

Артамонов К.А.1, Козлов Д.А.2, Гаршев А.В.3

1Студент 2 года обучения, 2Аспирант 3 года обучения, 3Доцент, кандидат химических наук

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1,2факультет наук о материалах, 3химический факультет, Москва, Россия

2Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова, Москва, Россия

kartamluck@mail.ru

В последнее время активно ведутся исследования графитоподобного нитрида углерода (g-C3N4), который зарекомендовал себя, как эффективный фотокатализатор. К его основным достоинствам можно отнести меньшую ширину запрещенной зоны в сравнении с классическими полупроводниковыми фотокатализаторами, а также расположения валентной зоны и зоны проводимости подходящие для проведения таких важнейших реакций, как разложение воды, восстановление углекислого газа и окисление различных загрязнителей [1].

Тем не менее, несмотря на все преимущества, графитоподобный нитрид углерода имеет ряд недостатков, таких как высокая скорость рекомбинации фотогенерированных электронов и дырок, недостаточное поглощение видимого диапазона и малая площади поверхности. В связи с чем существует множество методов модификации материала, одним из которых является допирование. При варьировании условий получения g-C3N4, допированного ионами щелочных металлов, было обнаружено формирование структур полигептазинимида и политриазинимида. В литературе отмечается, что полигептазинимиды показывают высокую фотокаталитическую активность в реакции выделения водорода при облучении видимым светом [2].

Полигептазинимиды и допированный нитрид углерода образуются в похожих условиях, поэтому актуальным является определение параметров синтеза, приводящих к получению однофазных образцов, а также их смесей с заданным фазовым соотношением. Таким образом, целью нашей работы стал синтез и исследование политриазиновой и полигептазиновой структур графитоподобного нитрида углерода.

В ходе работы методом синтеза в расплаве солей хлоридов щелочных металлов был получен g-C3N4, допированный ионами лития и калия, а также структуры полигептазинимида и политриазинимида. Показано, что при синтезе графитоподобного нитрида углерода в расплаве хлоридов калия и лития при небольшой доле хлоридов образуются как полигептазинимид, так и политриазинимид. Увеличение же доли хлоридов приводит к стабилизации только политриазиновой структуры. При увеличении времени отжига, напротив, доля фазы полигептазинимида увеличивается.

Работа выполнена в рамках государственного задания ИОНХ РАН в области фундаментальных научных исследований

Литература

[1] Wen J. et al. A review on g-C3N4-based photocatalysts // Appl. Surf. Sci. 2017. Vol. 391. P. 72–123.

[2] Dontsova D. et al. Triazoles: A New Class of Precursors for the Synthesis of Negatively Charged Carbon Nitride Derivatives // Chem. Mater. 2015. Vol. 27, № 15. P. 5170–5179.