Стеклоуглерод. Получение и его свойства.

Юсупов Ильнар Ирекович

Студент

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева-КАИ, Казань, Россия

E–mail: ilnar.usupov.1999@mail.ru

В настоящее время в современной промышленности остро стоит задача разработки новых, особо химически и коррозионностойких высокотемпературных низкоплотных углеродных материалов с регулируемыми в широких интервалах физико-механическими и теплофизическими свойствами. Во многих отраслях промышленности углеродные материалы играют важную роль благодаря сочетанию целого комплекса ценных эксплуатационных свойств. Одним из основных преимуществ углеродных материалов при изготовлении функциональных изделий и конструкций является возможность регулирования их пористости в широких пределах, а также сильная зависимость свойств материалов от особенностей микроструктуры. В частности, материалы на основе стеклоуглерода отличаются невысокими значениями коэффициента теплопроводности и высокой химической инертностью, что позволяет изготавливать на их основе различные изделия для многих отраслей промышленности [1].

Получение низкоплотных материалов на основе стеклоуглерода с регулярной пористой структурой (синтактических углеродных пен) позволяет создавать материалы, сочетающие в себе высокую химическую (до 600-700°С на воздухе, отсутствие коррозии и деградации свойств в агрессивных химических средах) и термическую (до 2800 °С) стойкость, низкую плотность (менее 0,1-1,0 г/см3), невысокий коэффициент теплопроводности (менее 10 Вт/м•К) и коэффициент термического расширения (менее 7•10-6 К-1) при уровне прочностных характеристик (пределы прочности при сжатии и изгибе – не менее 1 МПа в изделии), достаточном для получения корпусных и профильных изделий традиционными методами механической обработки.

Стеклоуглерод представляет материал, получаемый карбонизацией в инертной среде из полимеров с высокой плотностью сшивки, в первую очередь, фенолоформальдегидных смол. Характерной особенностью получаемого материала является относительно малый размер кристаллитов с латеральным размером в пределах 10-15 нм и высокая плотность их размещения, что приводит к высокой твердости и низкой реакционной способности материала [2].

Получение синтактических углеродных пен в общем случае состоит из трех основных стадий: получение «зеленой» пены, карбонизация «зеленой» пены с получением углеродной пены; финальная обработка углеродной пены для регулирования свойств и получение изделия. В настоящее время существует два подхода к получению теплоизолирующих синтактических углеродных пен. Первый подход основан на классической технологии наполнитель-связующее с использованием в качестве наполнителя полых углеродных (фенольных) и стеклянных микросфер. Второй подход основан на технологии темплатного синтеза (с использованием в качестве темплата открытоячеистого меламина, в качестве прекурсора материала стенок пор выбрана фенолоформальдегидная смола).

Литература

1. Галимов Э.Р., Тукбаев Э.Е., Федяев В.Л., Галимова Н.Я., Самойлов В.М., Орлов М.А., Бородуллин А.С., Мавлеев И.Р. Технология получения термостойских высокопрочных углеродных синтактных пен для эксплуатации в экстремальных условиях // Материалы VIII Международной научнотехнической конференции «Инновационные машиностроительные технологии, оборудование и материалы17» – Казань, 2017. – С. 200-206.

2. Галимов Э.Р. и др. Материаловедение для транспортного машиностроения: Учебники для вузов. Специальная литература. – СПб.: Изд-во «Лань», 2013. – 448 с.