Получение «леса» углеродных нанотрубок

Епишев В.В., Суслова Е.В.

Студент, 5 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E–mail: epishevvsevolod@inbox.ru

Ориентированные массивы углеродных нанотрубок («лес» УНТ) являются перспективными материалами для использования в качестве носителей катализаторов, материалов устройств накопления и хранения энергии, сенсоров, адсорбентов, наполнителей и т.д. [1]. «Лес» УНТ получают при каталитическом росте УНТ на подложке с предварительно нанесенным катализатором (обычно Fe) или при пиролизе летучего катализатора на Si подложке. Эти методы позволяют регулировать чистоту, диаметр и длину УНТ.

В настоящей работе получены для роста «леса» УНТ подложки составов Si, SiO2/Si, Fe/Si, Fe-Al2O3/Si. Пленки SiO2 получали при окислительной обработке Si в токе O2 при 850-950 оС. Толщина слоя SiO2 составила 130-140 нм, что определено методом эллипсометрии. Пленки Fe наносили импульсным лазерным осаждением (ИПЛИТ РАН, г. Шатура); толщина слоя Fe ~9 нм. Часть подложек была получена при погружении Si или SiO2/Si пластин в коллоидные растворы, содержащие ионы Fe и Al [2]. Качество пленок контролировали методами сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), атомно-силовой микроскопией (АСМ), а состав подтверждали методами EDX и ИК-спектроскопией.

Синтез «леса» осуществляли пиролитическим разложением C2H4 при 750-850 оС в трехзонной печи в присутствии подложек Fe/Si, Fe-Al2O3/Si. Для этого пленки Fe предварительно быстро (10-15 мин) нагревали до 350 oC в токе N2 и восстанавливали смесью H2/Ar при 750-850 оС. В зависимости от однородности Fe пленок, режима восстановления и рабочих температур получены ориентированные массивы УНТ (рис. 1а) или смеси разупорядоченных УНТ и аморфного углерода (рис. 1б).

Рис. 1. Микрофотографии СЭМ «леса» (а) и смеси неориентированных УНТ с аморфным углеродом (б).

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта 18-13-00217.

Литература

- Раков Э. Материалы из углеродных нанотрубок. «Лес» // Успехи химии. 2013. Т. 82. С. 538.

- Roussey A., Venier N., Freich H, Giardella L., Pinaud T., Tahir S., Pelaez-Fernandez M., Arenal R., Mehdi A., Jourdain V. One-pot preparation of iron/alumina catalyst for the efficient growth of vertically-aligned carbon nanotube forests // Mater. Sci. Eng. B. 2019. V. 245. P. 37.