Упрочнение полиамидных волокон одностенными углеродными нанотрубками

Жихарева С.С.

Студентка, 2 курс магистратуры

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, факультет естественных наук, Новосибирск, Россия

E-mail: sofya.zhikhareva@gmail.com

Благодаря своим уникальным оптическим, электрическим и механическим свойствам, углеродные нанотрубки являются перспективным объектом для использования их в композитных материалах [1]. Однако, из-за Ван-дер-Ваальсовых взаимодействий УНТ образуют пучки и агломераты, наличие которых часто ограничивает их положительный эффект в композитных материалах, особенно в таких объектах, как волокна. Большие пучки приводят к образованию дефектных участков в материале и ослаблению физико-механических свойств композитов. Поэтому для получения высококачественных композитных материалов необходимы дисперсии углеродных нанотрубок, в которых пучки максимально разделены, желательно на отдельные трубки [2,3].

Целью данной работы является изучение влияния одностенных углеродных нанотрубок Tuball на физико-механические свойства композитных волокон на основе полиамида-6.

В работе были изготовлены нити из компаундов полиамида-6 с ОУНТ, полученных растворным методом и методом гидролитической полимеризации капролактама. Определены оптимальные режимы вытяжения нитей и исследованы механические свойства полученных нитей. Определено, что функционализация ОУНТ негативно влияет на прочности нитей. Лучшие значения прочности и модуля упругости получаются для дефункционализированных трубок с концентрацией ~0.05 масс.%. С помощью Рамановской спектроскопии была подтверждена высокая степень ориентации УНТ и полимера в таких нитях с разной степенью вытяжения.

Литература:

1. Rastogi, R., Kaushal, R. Comparative study of carbon nanotube dispersion using surfactants // Journal of Colloid and Interface Science. 2008,  №328(2). p. 421–428.

2. Lu, K. L., Lago, R. M. Mechanical damage of carbon nanotubes by ultrasound // Carbon (New York, NY). 1996. №6 p. 814-816.

3. Lau, K., Lu, M. Thermal and mechanical properties of single-walled carbon nanotube bundle-reinforced epoxy nanocomposites: the role of solvent for nanotube dispersion // Composites Science and Technology. 2005. №65(5). p. 719–725.