Характеристики высокодисперсных ксерогелей ZrO2(Yb2O3) – Al2O3 c ПВП

Вахрушев Н.Е.

Студент 1-го курса магистратуры

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: vakhrushevn@yandex.ru

Для получения высокодисперсных порошков - прекурсоров керамики используется золь-гель технология, позволяющая варьировать характеристики порошков, например, размер частиц, пор, фазовую однородность, снижение агломерации частиц после обработки. В высушенных ксерогелях, имеющие высокую удельную поверхность, присутствуют элементы кристаллической оксидной структуры и метастабильные соединения. Данные материалы могут быть использованы как альтернатива углеродным сорбентам [1] в качестве эффективных сорбентов для удаления из водной среды ионов тяжелых металлов за счет донорно-акцепторных свойств поверхности [2]. Для получения высокодисперсных оксидных порошков в золь-гель синтез целесообразно вводить структурообразующий компонент (ПАВ или полимер).

Целью работы являлось определение влияния соотношения оксидов мольного состава 65Zr(3Yb)-35Al и 35Zr(3Yb)-65Al золь-гель синтеза в присутствии поливинилпирролидона на пористость, морфологию, спектральные характеристики.

Гидрогели были получены обратным золь-гель синтезом (ЗГС) с использованием оксихлорида циркония, нитрата алюминия, нитрата иттербия и осадителя NH4OH с добавлением полимера при 10оС. После синтеза длительностью 1 ч гидрогель высушивали при 180оС, часть высушенных образцов прокаливали при 500оС.

Методом ИК спектроскопии для просушенных при 180оС было установлено преимущественное образование связей Al-O-Zr (полоса поглощения 580 см1) у 65%Zr, с увеличением содержания алюминия до 65% появлялись деформационные колебания AlOOH (п.п. 1068 см1) а также связи Yb-O (п.п. 884 см1). Помимо этого, 65%Al содержит больше адсорбированных на поверхности ионов аммония (3110) и воды (3452 см-1).  Гидроксильный покров (п.п в области 3600-4000 см-1) схож у обоих образцов, наиболее интенсивные пики в этой области 3853 (M-OH), 3743 (M-O-M) см-1.

По данным РЭМ было выявлено, что частицы имели низкое значение среднего размера, из-за этого слипались в агрегаты. Для 65%Al, преимущественно содержащий терминальные группы, не наблюдалось после прокаливания резкого уменьшения удельной поверхности. Такое поведение для 65%Zr можно объяснить перестройкой мостиковой связи Al-O-Zr в отдельные терминальные группы. Материал, содержащий гибридную мостиковую группу, имел наибольшее значение удельной поверхности, что может рекомендовать его как перспективный сорбент.

Литература

- Barczak, M., Michalak-Zwierz, K., Gdula, K., Tyszczuk-Rotko, K., Dobrowolski, R., & Dąbrowski, A. Ordered mesoporous carbons as effective sorbents for removal of heavy metal ions // Microporous and Mesoporous Materials, 2015, 211, p. 162–173.

- Вахрушев Н.Е., Михаленко И.И., Кутузова В.Е., Подзорова Л.И. Алюмо-циркониевые ксерогели с иттербием и полимерами как сорбенты ионов меди, никеля и кобальта / АНО ЦНТР, 2020 г., 1034 с.

- Вахрушев Н.Е., Михаленко И.И., Кутузова В.Е., Подзорова Л.И.  Алюмо-циркониевые ксерогели с иттербием и полимерами как сорбенты ионов меди, никеля и кобальта - АНО ЦНТР, 2020 г., 1034 с.

# Text boxes

| Таблица 1. Результаты анализа ксерогелей методом БЭТ и РЭМ |
| --- |
|  | 180 оС | 500 оС |
|  | Sуд, м2/г | Vпор, cм3/г | Dпор, нм | Sуд, м2/г | Dчастиц, нм |
| 65Zr | 427 | 0,33 | 3,1 | 175 | 6,4 |
| 65Al | 216 | 0,25 | 4,7 | 200 | 7,2 |