Ковалентная функционализация одностенных углеродных нанотрубок Tuball

и их введение в полиамид-6

Крапивина Елена Алексеевна

Студент, 2 курс магистратуры

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, факультет естественных наук, Новосибирск, Россия

e.krapivina@g.nsu.ru

Модификация боковых и концевых участков углеродных нанотрубок часто является необходимой манипуляцией при создании композитов с улучшенными физико-механическими свойствами. Прививка функциональных групп [1;2], таких как карбоксильные или аминные может обеспечить хорошую совместимость углеродных нанотрубок с полимером, например, с термо- и реактопластами с образованием ковалентных сшивок «матрица–наполнитель» и соответствующим повышением прочностных характеристик нанокомпозитов.

Целью работы является получение функционализированных углеродных нанотрубок Tuball окислением в азотной кислоте и дальнейшим присоединением азотсодержащих соединений, для последующего введения их в полиамиды. Для варьирования количества кислородсодержащих групп на поверхности нанотрубок проводили их обработку в азотной кислоте различной концентрации и в течение различного времени. Модифицирование амино-группами окисленных Tuball проводили посредством газофазной обработки аммиаком (амидирование) или парами этилендиамина (амидоаминирование).

Модифицированные Tuball характеризовали следующими методами: термогравиметрией, ИК- и КР-спектроскопией, энергодисперсионным анализом, титриметрическим анализом [3]. Элементным анализом определяли содержание азота в продуктах аминирования.

Для введения функционализированных Tuball в композит проводили гидролитическую полимеризацию тщательно перемешанной смеси нанотрубок с ε-капролактамом. Из полученных композитов готовили лопатки и бруски с 1% Tuball, которые испытывали на разрыв и изгиб.

Показано, что обработка газообразным аммиаком и этилендиамином УНТ и дальнейшее их введение в полиамид-6 приводит к увеличению прочности композита и модуля упругости при растяжении.

Научный руководитель – канд. хим. наук., Мурадян В. Е.

Литература

1.	Chemistry of Carbon Nanotubes / D. Tasis [et al.] // Chemical Reviews. – 2006. – Vol. 106. – № 3. – P. 1105-1136.

2.	Balasubramanian K. Chemically Functionalized Carbon Nanotubes / K. Balasubramanian, M. Burghard // Small. – 2005. – Vol. 1. – № 2. – P. 180-192.

3.	STANDARIDIZATION OF BOEHM TITRATION ANALYSIS OF SURFACE FUNCTIONALITIES OF CNTS AS REINFORCEMENTS FOR COMPOSITES / Y.S. Kim [et al.]. – P. 4.