Синтез нанокомпозитных катализаторов реакции Сабатье восстановленным разложением Nd1,5Ca0,5NiO4
Лазаренко Д.А.1, Малышев С.А.2
Студент, 1 курс магистратуры
1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
Факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: lazarenko.darya.spb@gmail.com

2Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия

Утилизация газообразных промышленных отходов на сегодняшний день является одной из наиболее актуальных проблем. Основным направлением исследования реакции Сабатье является переработка углекислого газа в синтетическое топливо, которое позволило бы значительно сократить использование ископаемых ресурсов, а также уменьшить пагубное влияние на атмосферу. [1]. Известные катализаторы метанирования на данный момент не обладают достаточной селективностью и эффективны лишь при температурах выше 400 ºС [2].  Промышленное использование этой реакции предполагает разработку катализаторов метанирования СО2, обладающих высокой активностью и селективностью при более низких температурах.

В данной работе представлен синтез эффективных катализаторов метанирования СО2 восстановительным разложением сложного оксида Nd1,5Ca0,5NiO4 со структурой K2NiF4.

В ходе работы криохимическим методом был синтезирован однофазный Nd1,5Ca0,5NiO4 и установлена нижняя температурная граница фазообразования, составившая 600 °С. Восстановление этого соединения водородом приводит к образованию нанокомпозита, состоящего из плотных агрегатов оксидов неодима и кальция, на поверхности которых лежат наночастицы металлического никеля размером 5-10 нм. Полученный материал проявляет высокую селективность и значительно большую, чем существующие аналоги, каталитическую активность в реакции метанирования СO2 уже при температурах около 300(С.

Рис.1. Микрофотографии продукта восстановления Nd1,5Ca0,5NiO4 при 700 °С (сверху) и картины электронной дифракции с различных областей образца (снизу).

Литература:

- Ch. Vogt et al. Nat. Catal. 2019, (2), 188-197.

- I. Sreedahr et al. Catal. Sci. Technol. 2019, (9), 4478.

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 20-03-00723