Моделирование кристаллической структуры шеелита для расчета плотности состояний в окрестности запрещенной энергетической зоны.

Юшина Н.А.

Студент

Северо-Кавказский федеральный университет, Россия,  355009,

г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1

E-mail: nelli_yushina@mail.ru

Природный минерал шеелит – CaWO4 получил свое название в честь шведского химика К. В. Шееле, который первым показал, что этот минерал содержит новый элемент. Руда была настолько плотной (5.9-6.12 г/см3), что шведские шахтеры назвали ее «tungsten», т.е. «тяжелый камень».

Структура шеелита построена из полиэдров AО8 и тетраэдров BО4 соединенных через общие вершины. Структура СаWO4 – каркасная. Восьмивершинники СаО8 связываются между собой по ребрам, причем каждый полиэдр оказывается сопряженным с четверкой соседних СаО8. Для структуры характерен специфический закон чередования катионов: в плоскостях, параллельных квадратным граням катионного кубооктаэдра, наблюдается упорядочение атомов Са и W. Каждый катион окружен четырьмя такими же катионами по тетраэдру и восемью катионами другого элемента по остальным вершинам кубооктаэдра.

В работе мы занимались моделированием молекулярной структуры шеелита (CaWO4) в программе IQmol, расчет был  реализован на основе программы Q-chem, которая в режиме удаленного доступа передает задачу на сервер. Использовался метод DFT (Теория функционала плотности), позволяющий использовать модели кристаллов наноразмеров. Для вычисления были использованы структурные данные из кристаллографической и кристаллохимической базы данных, которые были размножены до ячейки «4х4х2» для достижения необходимых размеров.

Актуальной задачей является расчет плотности состояний в окрестности запрещенной энергетической зоны для определения локальных центров, которые определяют электроперенос и оптические свойства материалов: поглощение и излучение.

Целью настоящей работы было построение кристаллической решетки и расчет плотности состояний.

Литература

# 1.Walter J. Stevens, Morris Krauss, Harold Basch, Paul G. Jasien. Relativistic compact effective potentials and efficient, shared-exponent basis sets for the third-, fourth-, and fifth-row atoms. Can. J. Chem. Volume 70, Number 2, pp.612-630.

https://doi.org/10.1139/v92-085

2.D.A. Spassky, V.V. Mikhailin, A.E. Savon, L.Yu., Berezovskaya, L.I. Ivleva, Yu.A.

Hizhnyi, S.G. Nedilko, O.P. Barinova, S.V. Kirsanova. Peculiarities of energy transfer to the luminescence centers and its relation to the electronic structure in Li2MoO4, CaMoO4 and SrMoO4 // Book of Abstracts of 11th Europhysical Conference on Defects in Insulating Materials (EURODIM 2010). PÉCS, Hungary 12-16 July 2010. p. A94.