Прозрачные проводящие суспензии на основе графеновых и серебряных наночастиц для технологий гибкой и печатной электроники

Дарханов Е.В., Веретенников М.Р.

Студент

Акционерное общество "Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита "НИИграфит"

e-mail: makaroch817@gmail.com

Одним из основных направлений развития современной электроники и технологий функциональных материалов со специальными функциональными свойствами является переход к планарным пленочным технологиям и нанесению омических контактных поверхностей с помощью аддитивных технологий. В настоящее время для этих целей часто применяются покрытия на основе оксида индия и олова (ITO) с самыми высокими показателями электропроводности и прозрачности. Широко распространены суспензии (чернила) на основе серебряных наночастиц и активно исследуются суспензии графена. Наиболее часто для получения наночастиц серебра применяются методы полиольного синтеза на основе восстановления нитрата серебра многоатомными спиртами в присутствии стабилизаторов (ПАВ) и инициаторов кристаллизации (хлорид серебра и бромид калия) при повышенных температурах. Однако эффекты, оказывающие влияние на синтез до сих пор не очень ясны. Таким образом, целью работы является исследование влияния условий синтеза серебряных наночастиц полиольным методом на их размеры, а также на оптические и электрические свойства проводящих чернил на их основе; сравнение плёнок на основе суспензий серебряных наночастиц, суспензий графена и гибридных графен-серебряных суспензий с промышленно используемыми проводящими покрытиями.

Рисунок 1 – процентное распределение серебряных наностержней по размерам при разных температурах синтеза

В результате, установлено влияние температуры процесса, соотношения стабилизатора суспензии на размер наночастиц. Показано, что полиольный метод синтеза является перспективным для получения наночастиц серебра, пригодных для последующего нанесения на полимерные подложки методами печати, и при условии оптимизации параметров синтеза, а также проведении работ по повышению стабильности суспензий и пленок на их основе, например, за счет использования гибридных графен-серебряных систем – получать чернила, превосходящие по свойствам коммерческие аналоги.

Список литературы

1. Tang Y. et al. One step synthesis of silver nanowires used in preparation of conductive silver paste //Journal of Materials Science: Materials in Electronics. – 2014. – Т. 25. – №. 7. – С. 2929 – 2933.

2. He P., Derby B. Inkjet printing ultra-large graphene oxide flakes //2D Materials. – 2017. – Т. 4. – №. 2. – С. 021021.