Влияние малых доз гамма излучения на развитость морфологии мезопористого кремния

1Моргачев Д.И., 1Удовенко А.В., 2Миронюк В.Н.

1студент, 2аспирант

Саратовский национальный исследовательский университет имени Н.Г. Чернышевского

Институт физики, Саратов, Россия

e-mail: SnowballMDI@gmail.com

В настоящее время кремниевые пористые структуры широко изучаются и используются [1]. Известно, что пористый кремний (ПК) получают методами анодного [2] и химического (ЕЕ) [3] травления. ПК обладает широким разнообразием структурных и морфологических признаков, обусловленных множеством, как технологических факторов, так и внешних воздействий. Целью данной работы является исследование морфологии поверхности ПК, полученного как на предварительно облученных малыми дозами гамма излучения подложках, так и облучаемых в процессе получения (in situ).

Образцы ПК был получены методом металл - стимулированного химического травления, на предварительно облученных гамма излучением (40 кР, серия 2К) и не облученных кремниевых подложках КДБ 4,5 <111> (серия 1К) [4]. Доза облучения in situ составила 8 кР для образцов, полученных за 20 минут травления (образцы 1К1 и 2К1), 16 кР (образцы 1К2 и 2К2) и 24 кР (образцы 1К3 и 2К3) при времени травления 40 и 60 мин. соответственно [5].

Для исследования морфологии поверхности образцов использовалась атомно-силовой микроскоп Solver Nano в полуконтактном режиме с током в рабочей точке 2,5 нА с коэффициентом 10, зонд HA-HR/W2C, резонансная частота 380 кГц.  Обработка полученных изображений осуществлялась на программном обеспечение для визуализации и анализа данных Gwyddion (рис.1). Шероховатость поверхности определялась как среднее арифметическое из абсолютных значений отклонений профиля в пределах базовой длины.

Рис. 1 АСМ микроскопия морфологии поверхности ПК полученного при разных дозах гамма облучения: 1К – не облученная подложка, 2К – облученная подложка

Рис.2 Зависимость шероховатости поверхности ПК от времени травления: 1- не облученная подложка, 2 – облученная подложка

В ходе исследования шероховатости были получены результаты, показывающие, что шероховатость образцов ПК, полученных на предварительно облеченных подложках меньше, чем шероховатость образцов, полученных на не облученных подложках (рис.2), что коррелирует с данными работы [6].

Литература

- Ceroni, P., Chao, Y.,  Crucho, C., De Cola, L., Fucikova, A., Goyal, A., Joo, J., Reza Kamali, A., Osminkina, L., Silvestrini, S., Stephan, H., Sun, W., Lee Tang, M., Silicon nanostructures for sensing and bioimaging: general discussion // Faraday Discussions, 2020, №222. p. 384–389.

- Биленко, Д.И., Белобровая, О.Я., Жаркова, Э.А., Мысенко, И.Б., Хасина, Е.И. Влияние адсорбции на электрофизические свойства структур на основе окисленного пористого кремния // ФТП, 2002, №36(4). с. 490–495.

- Belobrovaya, O. Ya., Galushka, V. V., Ismailova, V. S., Polyanskaya, V. P., Sidorov, V. I., Terin, D. V., Mashkov, A. A. Effect of Small Doses of Gamma Radiation on the Optical Properties of Nanostructured Silicon Obtained by Metal-Stimulated Chemical Etching in situ // Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Physics, 2020, №20(4). p. 288–298.

- Биленко, Д. И., Галушка, В. В., Галушка, И. В., Жаркова, Э. А., Сидоров, В. И., Терин Д.В., Хасина, Е.И. Влияние гамма излучения малых доз на электрофизические свойства мезопористого кремния // Письма в ЖТФ, 2017, №43(3). с. 57–63.

- Belobrovaya, O. Ya., Galushka, V. V., Karagaychev, A. L., Zharkova, E. A., Polyanskaya, V. P., Sidorov, V. I., Terin, D. V., Mantsurov, A. A. Nanostructured Porous Silicon Layers Formation at Low Doses of γ-Radiation // Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Physics, 2019, №87(4). p. 312–316.

- Pandaram, P., Saranya, A., Jothi, S., Lawrance, B., Prithivikumaran, N., Jeyakumaran, N. Non-linear structural and surface morphological modifications due to gamma irradiation in p-type porous silicon // Materials Science in Semiconductor Processing, 2019, №104. p. 1-10.