Процессы превращения в полиакрилонитриле при термообработке на воздухе

Ситнов М.А.

Студент

Национальный исследовательский технологический университет “МИСиС”, факультет новых материалов и нанотехнологий, Москва, Россия

E-mail: misha.sitnov@mail.ru

В настоящее время в области электроники требуются новые более совершенные материалы, такими являются углеродные нанокристаллические материалы. В частности, углеродные волокна считаются альтернативным функциональным и конструкционным материалом. Данные волокна синтезируются термообработкой полиакрилонитрила (ПАН) и дают широкие возможности для получения контролируемых физико-химических свойств: прочность на разрыв от 250 до 700 МПа, проводимость до 1,8(103 См/см, фотолюминесценция в диапазоне 350÷1000 нм, растяжимость 20 – 35 % [1].

Основное влияние на свойства получаемых углеродных волокон оказывает предварительная стабилизация от 150 до 250 °C. Поэтому задачей работы было исследование механизма синтеза и свойств, стабилизированного ПАН в этом диапазоне температур в атмосфере воздуха. Использованы методы: дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК) (Q20), термогравиметрический анализ (ТГА) (Discovery), рентгенофазовый анализ (РФА) (Дифрей-401) (Россия), инфракрасная спектроскопия (ИКС) (Nicolet iS5 Thermo). Образцы ПАН нагревались в муфельной печи в течение 1 ч.

Результаты методов исследования показали, что температура пика экзотермической реакции увеличилась от 287 до >350 °C, при увеличении температуры обработки от 150 до 250 °C соответственно. При этом уменьшается энергия активации процесса (E) до 48,6 кДж/моль при 220 °C (ПАН220), а для исходного ПАН, E = 90,9 кДж/моль, на несколько порядков уменьшается постоянная скорости реакции. Данные результаты возможно объяснить эффектом “ядро-оболочка”, на поверхности полимера процессы превращения происходят быстрее из-за доступа к кислороду. В результате образуется слой, с высокой концентрацией углерода sp2-типа гибридизации, через который происходит замедленная диффузия кислорода к ядру. Стоит отметить, что в образце ПАН250 остаются нитрильные группы.

Основными пиками полос поглощения ПАН являются: C=N/C=C ((=1596 см-1), CN (ν=2240 см-1), C=O (ν=1730 см-1), C-H (ν=2940, 2870, 1451 см-1). Из ИК спектров исходного и ПАН150 следует увеличение отношения интенсивности пиков I(C=N/C=C)/I(CN) и I(CH2)/I(CN) от 0 до 0,426 и от 0,786 до 1,180, соответственно, поэтому модификация структуры начинается с реакции циклизации, а затем следует процесс дегидрирования. При температурах более 220 °C активность всех процессов возрастает, это отражается увеличением отношений I(CN/C=C)/I(CN), I(CO)/I(CN) и I(CH2)/I(CN). Стоит отметить, что в образцах ПАН, обработанных при 150 °C, согласно данным РФА, структура практически не изменяется, но температура начала экзотермической реакции по данным ДСК уменьшается от 284 до 254 °C, таким образом нагрев способствует инициированию циклизации.

Проведенное исследование позволяет изучить влияние параметров процесса термообработки для получения стабилизированных волокон.

Литература

1. Yoo S. H. et al. Facile method to fabricate carbon fibers from textile-grade polyacrylonitrile fibers based on electron-beam irradiation and its effect on the subsequent thermal stabilization process //Carbon. – 2017. – Т. 118. – С. 106-113.