Получение нанокомпозитов на основе наноалмазов и наночастиц Al2O3 для использования в аддитивных технологиях

Туропов И.Г.

Студент

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

Институт новых материалов и нанотехнологий, Москва, Россия

E–mail: ikrom506070@mail.ru

На протяжении ряда лет аддитивные технологии являются одними из самых востребованных способов производства конструкционных деталей. Данный метод перспективен во многих направлениях, таких как медицина, строительство, дизайн и других областях нашей жизни.

Модифицирующими материалами для аддитивных технологий являются в том числе нанокомпозиты и нанопорошки с разными составами. Предполагается, что данные материалы повышают долговечность и механические свойства конечного продукта. Поэтому основной целью данной работы является синтез нанокомпозитов на основе наночастиц оксида алюминия и наноалмазов (НА) и их характеризация.

Образцы для исследования были синтезированы путем пропитки наноалмазов водным раствором нитрата алюминия с последующей температурной обработкой. Отжиг образцов осуществлялся под действием ИК-излучения при температуре 700 °С в течении 2 мин. В итоге синтезированы четыре образца с разными концентрациями оксида алюминия

Образцы исследованы методами рентгеновской дифрактометрии, просвечивающей (ПЭМ) и сканирующей электронной микроскопии с приставкой энергодисперсионного микроанализатора. На рисунке 1 представлена морфология частиц.

Рисунок 1 – ПЭМ-изображения нанокомпозита НА/Al2O3

Из рисунка 1 видно, что частицы обладают формой, близкой к сферической. Средний размер частиц составил 6,2 нанометра.

В результате спектрального, ренгенофазового и ПЭМ анализов были установлены химический и фазовый составы нанокомпозитов, изучены морфология и дисперсность данных материалов.

Литература

1. Дзидзигури Э.Л., Сидорова Е.Н. Процессы получения наночастиц и наноматериалов. – М.: МИСиС, 2019.

2. Горелик С.С., Скаков Ю.А., Расторгуев Л.Н. / Рентгенографический и электронно-оптический анализ. – М.: МИСиС, 2002. С. 188-253.