Термофазообразование наноразмерных порошков системы ZrO2-Sm2O3

Кунаковская К.Д.,1 Кутузова В.Е.2

Студент, 4 курс бакалавриата

1МИРЭА – Российский технологический университет (МИТХТ им. М. В. Ломоносова)

Факультет химической технологии, Москва, Россия

2Институт металлургии и материаловедения имени А. А. Байкова РАН, Москва, Россия

E–mail: kunakovskaja@yandex.ru

Благодаря своим уникальным свойствам, диоксид циркония в тетрагональной форме (Т-ZrO2) получил широкое распространение во многих отраслях техники и медицины [1,2]. Вопросы фазовых переходов и стабилизации диоксида циркония в настоящее время являются предметом многих экспериментальных и теоретических исследований. Используя различные стабилизирующие добавки и варьируя их количество, можно получать как полностью, так и частично стабилизированный диоксид циркония с необходимыми конечными характеристиками.

Целью работы стало установление оптимального содержания оксида самария для синтеза порошков ZrO2 тетрагональной формы.

Прекурсоры порошков, содержащие 1,8-6 мол.% Sm2O3, остальное - ZrO2, были получены гидролизным золь-гель синтезом, по методике, описанной в публикации [3]. Золь-гель метод позволяет, контролируя процесс агломерирования, получать наноразмерные порошки. Синтезированные порошки обозначали по концентрации самария: 1,8 Sm, 3Sm, 6Sm.

В работе использованы следующие методы: дифференциальный термический анализ (ДТА), рентгенофазовый анализ (РФА) с идентификацией по международным банкам стандартов (JCPDS и PDF-2), низкотемпературная адсорбция - десорбция (БЭТ).

Согласно данным ДТА кристаллизация твердых растворов на основе ZrO2 всех составов происходит в диапазоне температур 460-530°С. Порошки для дальнейших исследований были получены после термообработки при 650°С, так как после этой температуры завершаются массопотери. Они имеют высокую дисперсность, удельная поверхность находится в диапазоне 35-55 м2/г, размеры индивидуальных частиц не превышают 30 нм. Методом РФА изучен фазовый состав полученных порошков. После термообработки при 650°С в образцах 1,8Sm преобладающей фазой является моноклинный диоксид циркония, в 3Sm как основная фаза определяется твердый раствор на основе ZrO2 тетрагональной модификации, а в 6Sm - твердый раствор ZrO2 псевдокубической структуры. При повышении температуры до 1050°С в образцах 3Sm происходит совершенствование структуры и окончательное формирование тетрагональной фазы. Полученные порошки в дальнейшем будут исследованы в составе  керамических материалов.

Литература

- Chevalier J., Liens A., Revero H., Zhan F. et al. Fourty Years after the Promise of «Ceramic steel?»: Zirconia Based Composites with a Metal  Like Mechanical Behavior //Amer. Ceram. Soc. 2019. V. 103. I. 3. P.1482-1513.  doi.org/10.1111/jace.16903

- Vallet-Regi M. Ceramics for medical applications// J.Chem.Soc.<Dalton.Trans. 2001. P.97-108

- Кутузова В. Е. и др. Формирование структурированности нанопорошков Т-ZrO2 в процессе золь-гель синтеза // Труды Кольского научного центра РАН. 2019.  Т. 10. №. 1 (3).