Синтез и исследование композитов с белками для использования в системах доставки лекарств

Доносо Де ла Торре Джессика Патрисиа

студент

Южный федеральный университет, химический факультет, Ростов-на-Дону, Россия

E-mail: jessdlt22@outlook.com

Эффективная доставка лекарств для лечения заболеваний костей оказывает значительное влияние на лечение инфекционных заболеваний (остеоартрит, остеомиелит и т. д.), остеопороза [1-4]. Тем не менее, несмотря на достигнутые успехи, как доставка препаратов к месту поражения без потери активности, так и предотвращение неблагоприятных местных эффектов остается актуальной проблемой. Критические проблемы остаются такими, как недостаточная емкость для загрузки лекарств, низкая эффективность доставки и трудно контролируемая кинетика высвобождения лекарств, которые делают системы доставки лекарств на основе наноматериалов трудно доводимыми до клинических испытаний. Также важным препятствием для системной доставки лекарств является плохое их распределение в костях.

Целью данной работы является получение и исследование гидрогелей с белками для использования в локальных систем доставки лекарств для лечения костей. В качестве исходных веществ для синтеза композитов в ходе работы получали гидроксиапатит, выделяли овальбумин, зеин, казеин, соевый белок брали коммерчески доступные альгинат натрия и коллаген. Образцы приготавливались в виде гидрогелей. Для сравнения свойств содержание белка оставалось постоянным. Биоактивность образцов была исследована при термостатировании образцов в SBF.

На основе изучения деградации композитов в различных жидкостях можно сделать вывод, что все они кроме образцов с казеином подвергаются резорбции. У композитов с растительными белками наблюдалась более поздняя кристаллизация и отсутствие вторичной резорбции в отличии от композитов с белками животного происхождения. Предполагается, что это может быть связано с более короткой первичной структурой растительных белков. Для образцов с овальбумином также отмечен особый ход кривой при растворении/кристаллизации. Причиной этого может являться ингибирование серосодержащими аминокислотами (цистеином и метионином) зародышеобразования гидроксиапатита из модельных жидкостей.

Дальнейшее исследование композитов с добавлением лекарственного средства поможет установить возможность использования для контролируемой во времени целевой доставки лекарств.

Литература.

- Stapleton M. et al. Development of bone targeting drugs // Int. J. Mol. Sci. 2017. Vol. 18, № 7. P. 1–15.

- Cheng H. et al. Development of nanomaterials for bone-targeted drug delivery // Drug Discov. Today. Elsevier Ltd, 2017. Vol. 22, № 9. P. 1336–1350.

- Alencastre I. et al. Delivery of pharmaceutics to bone: nanotechnologies, high-throughput processing and in silico mathematical models // Eur. Cells Mater. 2016. Vol. 31. P. 355–381.

- Newman M.R., Benoit D.S.W. Local and targeted drug delivery for bone regeneration // Curr. Opin. Biotechnol. Elsevier Ltd, 2016. Vol. 40. P. 125–132.