Исследование рефрактивных свойств границы раздела ITO-углеродные нанотрубки

Тойкка А.С.1,2, Каманина Н.В.1,2,3

Студент

1. Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический Университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова, факультет Электроники, Санкт-Петербург, Россия

2. Петербургский Институт Ядерной Физики им. Б.П. Константинова, Гатчина, Россия

3. Научно-производственная корпорация «Государственный Оптический Институт им. С.И. Вавилова», Санкт-Петербург, Россия

E-mail: atoikka@obraz.pro

В связи с широким использованием дисплейной техники, модуляционных оптоэлектронных устройств в системах телекоммуникаций, солнечной энергетике, лазерной технике и биомедицине, стоит проблема поиска и совершенствования прозрачных проводящих слоёв, которые выполняют функции контактов. Среди их числа, одним из наиболее востребованных являются гетероструктуры на основе оксидов индия и олова (ITO), которые в ряде случаев также обеспечивают функции просветляющих покрытий. Для перестройки оптических свойств рассматриваемого материала могут варьироваться технологические режимы, производится обработка и наноструктурирование.

В текущей работе мы рассматриваем влияние углеродных нанотрубок (УНТ), которые были нанесены на пленки ITO толщиной ~100 нм методом лазерного ориентированного осаждения. В широком спектральном диапазоне УНТ обладают показателем преломления ~1.1. Более того, основания УНТ согласуются с междоузльями ITO, в результате формируется ковалентная связь. Глубина проникновения нанотрубок регулируется напряженностью внешнего электрического поля, что позволяет осаждать частицы на глубину 0.5-3 нм и управлять рефрактивными свойствами границы раздела ITO-УНТ [1-2]. Спектральная зависимость показателя преломления чистого ITO в диапазоне 400-1600 нм имеет локальные минимумы n1.45 при λ=450 нм и λ=850 нм. Локальные максимумы n2.20 и n1.80 располагаются на длинах волн 600 нм и 1200 нм соответственно. При осаждении УНТ в поле с напряженностью 600 В/см в рассматриваемом спектральном диапазоне модифицированное ITO покрытие имеет максимумы при 450 нм (n1.90) и 1030 нм (n1.85). Отметим, что минимальное значение показателя преломления снижается до ~1.35 при λ=600 нм.

Описанные результаты демонстрируют возможность управления показателем преломления прозрачных ITO контактов в широком спектральном диапазоне при помощи изменения глубины проникновения УНТ под действием управляющего поля. Это необходимо для согласования функциональных слоев оптоэлектронных устройств видимого и ближнего ИК спектров по показателю преломления, что способствует снижению оптических потерь на отражение.

Литература

1. A.S. Toikka, N.V. Kamanina. Liquid Crystals electro-optical structure with conducting layers modified by carbon nanotubes // J. Phys.: Conf. Ser., 2020, Vol. 1695, No. 012071, p.1-4

2. N. Kamanina, A. Toikka, I. Gladysheva. ITO conducting coatings properties improvement via nanotechnology approach // Nano Ex., 2021, Vol. 2, No. 010006, p. 1-7