Магнитоэлектрический датчик тока на основе градиентной структуры бидоменный LiNbO3 (LN)/Ni/Metglas

Куц Виктор Викторович,1 Турутин Андрей Владимирович,1 Кубасов Илья Викторович,1 Кислюк Александр Михайлович,1 Леонтьев Виктор Сергеевич2

Студент, 1 курс магистратуры

1Национальный Исследовательский Технологический Университет «МИСиС»,

Москва, Россия

2Новгородский Государственный Университет имени Ярослава Мудрого

e-mail: viktor.kuts.3228@yandex.ru

В работе представлено теоретическое и экспериментальное изучение магнитоэлектрического (МЭ) датчика тока на основе градиентной структуры. Использование градиентных структур в МЭ композитах дает возможность создания структуры с встроенным магнитным полем, которое заменяет внешнее магнитное поле, что приводит к миниатюризации и уменьшению энергопотребления и прибора. Датчики тока на основе градиентной структуры бидоменный LiNbO3 (LN)/Ni/Metglas со следующими толщинами слоев: ниобат лития – 500 мкм, никель – 10 мкм, метглас – 29 мкм, работают на линейном участке зависимости МЭ коэффициента от магнитного поля и не требуют внешнего постоянного подмагничивающего поля. Основные характеристики бесконтактного МЭ датчика тока: диапазон детектируемого тока – от 0 до 10 А, чувствительность – 0,9 В/А, линейность датчика достигает точности в 99,8%. Также преимуществами датчиков тока на основе бидоменного ниобата лития являются высокая чувствительность прибора за счет использования электромеханического резонанса и отсутствие свинца и свинецсодержащих соединений в приборе.