Компьютерное моделирование эпитаксиального роста фрактальных металлических пленок

Анофриев В.А.1, Кошелев В.А., Иванов Д.В., Васильев С.А., Антонов А.С., 
Сдобняков Н.Ю.

1Студент, 4 курс бакалавриата

Тверской государственный университет,

физико-технический факультет, Тверь, Россия

E–mail: nsdobnyakov@mail.ru

Процессы нанесения металлических пленок на поверхность твердой фазы-подложки занимают весьма существенное место в современных технологиях микро- и наноэлектроники [1]. Особый технологический интерес представляет технология «выращивания» фрактальных структур с определенной фрактальной размерностью, которая по мнению [2] должна использоваться в качестве эффективной характеристики развитости микро- и наноструктуры шероховатой поверхности, а величина фрактальной размерности эквивалентно заменяет целый комплекс амплитудных и шаговых характеристик шероховатости поверхности. Целью настоящей работы является изучение, в рамках компьютерного эксперимента, зависимости морфологии получаемых наноразмерных металлических пленок, в том числе от фрактальной размерности и управляющих параметров в процессе молекулярно-лучевой эпитаксии. Схематично процесс моделирования представлен на рис. 1. В качестве подложки используется пленка из неподвижных атомов родия, пучок частиц формируется из атомов платины.

Рис. 1. Схематическое изображение установки моделирования процесса взаимодействия атомного пучка с твердой поверхностью [3].

Использовались следующие параметры молекулярно-динамического эксперимента: время процесса роста и последующей релаксации пленки: 100000 шагов (время одного шага 1 фс), атомы поступали в систему по одному раз в 10 шагов. Рассматривались следующие параметры пучка: диаметр – 33 и 70 ангстрем, энергия – 
0,5 и 3,0 эВ соответственно. Ячейка моделирования представляла собой куб со стороной 10 нм, под нижней гранью которого находилась подложка толщиной в 7 атомных слоев. Для описания межатомного взаимодействия используется потенциал сильной связи, параметры которого взяты из работы [4]. После напыления пленка выдерживалась при температуре T=400 К (при использовании термостата Берендсена [5]) с контролем максвелловского распределения скоростей. Для анализа изображений на наличие фрактальных структур мы использовали свободное ПО [6]. В [6] реализуется ряд методов для определения фрактальной размерности: 1. Метод подсчета кубов [7]; 2. Метод триангуляции [7]; 3. Вариационный метод [8]; 4. Метод спектра мощности (power spectrum) [8]. Анализ конечных конфигураций позволил оценить фрактальную размерность  пленки платины (см. данные Таблицы 1). Установлено, что при получении наноразмерных пленок платины на поверхности родия методом электронно-лучевой эпитаксии существует возможность формирования высокоразвитого фрактального рельефа, даже при том, что для наноразмерных пленок платины сам рельеф поверхности в большей степени соответствует типу «плато».

Таблица 1. Фрактальная размерность пленок золота на поверхности меди, полученная различными аналитическими методами.

| Метод | Диаметр пучка, | Энергия пучка, эВ | Фрактальная размерность, |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33 | 0,5 | 2,627 |
| 2 | 33 | 0,5 | 2,670 |
| 3 | 33 | 0,5 | 2,750 |
| 4 | 33 | 0,5 | 2,627 |
| 1 | 70 | 0,5 | 2,635 |
| 2 | 70 | 0,5 | 2,685 |
| 3 | 70 | 0,5 | 2,747 |
| 4 | 70 | 0,5 | 2,542 |
| 1 | 33 | 3 | 2,626 |
| 2 | 33 | 3 | 2,665 |
| 3 | 33 | 3 | 2,755 |
| 4 | 33 | 3 | 2,700 |
| 1 | 70 | 3 | 2,632 |
| 2 | 70 | 3 | 2,683 |
| 3 | 70 | 3 | 2,768 |
| 4 | 70 | 3 | 2,749 |

Исследования выполнены при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках выполнения государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 0817-2020-0007) и при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-37-70007.

Литература

1. Иванов Д.В., Васильев С.А., Сдобняков Н.Ю., Романовская E.В., Анофриев В.А., Кошелев В.А., Антонов А.С. Моделирование процесса формирования фрактальных металлических пленок // Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов. 2020, Вып. 12, c. 424-437.

2. Иванов Г.С., Брылкин Ю.В. Фрактальная геометрическая модель микроповерхности / // Геометрия и графика. 2016, Т. 4 (1), с. 4-11.

3. Бембель А.Г. Молекулярно-динамическое моделирование структурных и фазовых превращений в свободных нанокластерах и наночастицах на поверхности твердого тела: дис. … канд. физ.-мат. наук: 01.04.07. Тверь: ТвГУ, 2012. 173 с.

4. Cleri F., Rosato V. Tight-binding potentials for transition metals and alloys // Physical Review B. 1993, V. 48 (1), p. 22-33.

5. Berendsen H.J.C., Postma J.P.M., van Gunsteren W.F., DiNola A., Haak J.R. Molecular dynamics with coupling to an external bath // The Journal of Chemical Physics. 1984, V. 81 (8), p. 3684-3690.

6. Gwyddion – Free SPM (AFM, SNOM/NSOM, STM, MFM, …) data analysis software. 
– Режим доступа: www.url: http://gwyddion.net. – 15.10.2020.

7. Douketis C., Haslett T.L., Wang Z., Moskovits M., Iannotta S. Rough silver films studied by surface enhanced Raman spectroscopy and low temperature scanning tunnelling microscopy // Progress in Surface Science. 1995, V. 50 (1-4), p. 187-195.

8. van Put A., Vertes A., Wegrzynek D., Treiger B., van Grieken R. Quantitative characterization of individual particle surfaces by fractal analysis of scanning electron microscope images // Fresenius' Journal of Analytical Chemistry. 1994, V. 350 (7-9), p. 440-447.