Изучение поглощательной способности, дзета-потенциала и генерации АФК покрытиями TiCaPC(Si)ON-Pt,Fe под действием различных видов облучения

Пономарев В.А.1, Шевейко А.Н.1, Купцов К.А.1, Кучмижак А.А.2, Штанский Д.В.1

Аспирант

1Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Ленинский проспект 4, 119049, Москва, Россия

2Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия

E–mail: ponomarev.viktor1993@yandex.ru

Терапия антибиотиками является распространённым методом борьбы с бактериальной инфекцией, но она мало эффективна в отношении резистентных бактерий [1]. Актуальной научной задачей является разработка биоматериалов, предназначенных для замены поврежденных участков костной ткани, способных оказывать местное бактерицидное действие непосредственно в зоне имплантации. Эффективным способом борьбы с бактериями является генерация активных форм кислорода (АФК), которые приводят к окислительному стрессу у бактерий и их гибели [2]. Цель настоящей работы состояла в изучении способности TiCaPC(Si)ON-Pt,Fe покрытий генерировать АФК под действием видимого света и УФ облучения.

Покрытия TiCaPCON и TiCaPSiON толщиной 1 мкм были получены методом магнетронного распыления СВС мишеней соответствующего состава и подвергнуты ионной имплантации Pt и Fe. Изучены спектры поглощения покрытий, определены их дзетта-потенциалы и кинетика генерации АФК. Установлено, что покрытия TiCaPCON поглощают 60-80% излучения в диапазоне длин волн от 200 до 700 нм. Покрытия TiCaPSiON обладают 60-80% поглощательной способностью во всем изученном диапазоне с максимальным поглощением (80%) в диапазоне 200 до 700 нм. Имплантация металлов в покрытия TiCaPC(Si)ON незначительно снижает поглощательную способность на 5-10% в зависимости от длины волны. Имплантация Fe смещает пик поглощения в область меньших волновых чисел, а Pt - в область больших. Значения дзетта-потенциалов покрытий TiCaPC(Si)ON почти идентичны и изменялись в диапазоне от -32 до -52 мВ при увеличении pH раствора от 5 до 9. Имплантация Pt не привела к изменению зависимости дзетта-потенциала от pH, тогда как после имплантации Fe наблюдалось снижение дзетта-потенциала покрытий на 10-20 мВ. Показано, что под действием видимого света и УФ излучения с различной длиной волны покрытия TiCaPCON и TiCaPSiON генерируют АФК, количество которых зависит от вида, дозы облучения и типа имплантируемого металла.

(а)			(б)    			    (в)			        (г)

Рисунок 1 – РЭМ изображения покрытий (а) TiCaPСON-Pt, (б) TiCaPСON-Fe, (в) TiCaPSiON-Pt и (г) TiCaPSiON-Fe.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (Договор 20-19-00120).

Литература

[1] C. Ghosh, P. Sarkar, R. Issa, and J. Haldar, “Alternatives to Conventional Antibiotics in the Era of Antimicrobial Resistance,” Trends in Microbiology. 27 (2019) 323–338

[2] V. A. Ponomarev et al., “TiCaPCON-Supported Pt- And Fe-based nanoparticles and related antibacterial activity,” ACS Appl. Mater. Interfaces, 11 (2019) 28699–28719

# Text boxes

100 нм