Получение антибактериальных нанокомпозитов на основе галлуазита, содержащих гетерополикислоты структуры Кеггина и ионы металлов

Сайфутдинова А.Р.,  Белова Е.С., Филатова С.В.

Аспирант 2-го года обучения

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Кафедра физической и коллоидной химии, Москва, Россия

E-mail: sayadeliya@gmail.com

Распространение бактериальных инфекций, возникновение устойчивости патогенов к антибиотикам инициируют создание и внедрение антибактериальных покрытий особого и общего назначения для применения в медицине и в повседневной жизни. Актуальным является создание biocide-release композитов методом наноинкапсуляции на основе природного материала галлуазита, характеризующегося уникальной структурой в виде нанотрубки, низкой стоимостью и экологичностью [1-2].

Основным преимуществом наноинкапсуляции является постепенное высвобождение инкапсулированного биоцида из носителя, обеспечивающее впоследствии пролонгированное антибактериальное действие. В качестве такого биоцида могут выступать гетерополикислоты структуры Кеггина, в частности, фосфорномолибденовая, фосфорновольфрамовая и кремнийвольфрамовая кислоты, которые обладают бактериостатическими свойствами [3-4]. Кроме того, известно, что ионы металлов, таких как серебро, медь и цинк также обладают противомикробным действием. Однако применение таких компонентов в качестве биоцидов ограничено необходимостью их использования в существенных количествах для обеспечения антибактериальных свойств получаемых композитов. Нами был обнаружен синергетический эффект при совместном использовании двух видов биоцидов, что позволило существенно снизить минимальную ингибирующую концентрацию применяемого композита.

В результате был получен ряд антибактериальных нанокомпозитов на основе галлуазита, содержащий гетерополикислоты и ионы металлов, изучена кинетика высвобождения биоцида из нанотрубок галлуазита, исследована антибактериальная активность композитов.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №19-79-30091.

Литература

1. Lvov Y., Aerov A., Fakhrullin R. Clay nanotube encapsulation for functional biocomposites // Adv. Colloid Interface Sci. 2014, №207. p. 189-198.

2. Lvov Y., Abdullayev E. Green and functional polymer - clay nanotube composites with sustained release of chemical agents // Prog.Polym.Sci. 2013, V.38. p.1690-1719.

3. Bijelic A., Aureliano M., Rompel A. The antibacterial activity of polyoxometalates: structures, antibiotic effects and future perspectives // Chem.Comm. 2018, №10, p.1-21.

4. Kong Y., Pan. L, Peng J. et al. Preparation and antibacterial activity of nanorod-amino acid polyoxometalates // Mat.Let. 2007, V.61, p.2393-2397.