Твердотельные сенсоры на монооксид углерода, работающие в среде трансформаторного масла

Фрейман В.М.1

Аспирант Института проблем химической физики РАН

1Институт проблем химической физики Российской академии наук,

Отдел функциональных материалов для химических источников энергии,

Лаборатория супериоников, Черноголовка, Россия

E–mail: fvm1313@mail.ru

Работа посвящена изучению свойств потенциометрических сенсоров, представляющих собой 2-ух электродную электрохимическую ячейку: РЭ | ТЭл | ЭС, где РЭ – рабочий электрод, ТЭл твёрдый электролит, ЭС – электрод сравнения – PbO2 [1]. РЭ представлял собой платину, нанесённую на оксидный носитель. В качестве ТЭл использовалась смесь каликс-[4]-арен-пара-сульфокислоты (СК4) и аммонийной соли фосфорновольфрамовой кислоты (АСФВК) [2] или смесь полиэтиленоксида (ПЭО) и АСФВК.

В работе впервые получены данные о возможности работы потенциометрического сенсора не только в воздушной атмосфере [1], но и в трансформаторном масле. На рисунке 1 представлены данные отклика сенсора на изменение концентрации CO, растворённого в масле. Исследования показали, что сенсор с ТЭл на основе АСФВК и ПЭО со временем теряет свою работоспособность, что, скорее всего, связано с тем, что в трансформаторном масле влага, необходимая для протекания реакции окисления монооксида углерода, практически полностью отсутствует. АСФВК и ПЭО негигросокпичны, и поэтому не способны сохранить достаточную влажность ТЭл. Сенсоры с ТЭл из АСФВК и СК4, сохраняют свою работоспособность намного дольше, что объясняется свойством СК4 хорошо удерживать воду.

Рис. 1. Потенциометрический отклик сенсора при пропускании CO через трансформаторное масло.

Литература

1. Leonova L., Shmygleva L., Ukshe A., Levchenko A., Chub A., Dobrovolsky Yu. Solid-state hydrogen sensors based on calixarene-12-phosphatotungstic acid composite electrolytes // Sensors and Actuators. 2016. № 203. p. 470-476.

2. Shmygleva L.V., Freyman V.M., Vinyukov A.V., Dobrovolsky Yu.A., Composite electrolytes based on ammonium salt of 12-phosphotungstic acid and calixarene // Solid State Ionics.— 2020. — Vol. 353.