Перспективы применения пористого GaAs в газовых датчиках

Манцуров А.А., Кочнев Д.О.

Аспиранты

Саратовский национальный исследовательский университет имени Н.Г. Чернышевского

Институт физики, Саратов, Россия

E–mail: antown.m@gmail.com

Интерес к полупроводниковым структурам пониженной размерности берет свое начало в 1990 г., после открытия фотолюминесценции пористого кремния [1], природа которой была объяснена эффектом размерного квантования энергии носителей зарядов в нанокристаллитах, чьи линейные размеры составляют менее 5 нм (длина волны де Бройля в Si) в одном или двух направлениях. Затем, внимание ученых распространилось на другие полупроводники, в первую очередь, на часто используемые в электронике Ge и GaAs. Однако, до сих пор, по сравнению с пористым Si, пористый GaAs остается сравнительно малоисследованным материалом. Исследование структурных и оптических свойств пористого GaAs представляет интерес как для фундаментальной науки, так и для практического применения в микро- и наноэлектронике [2,3].

В последнее время поступают сообщения о большой перспективности использования диодов Шоттки на основе контакта Pd/por-GaAs, либо  Au/por-GaAs в качестве эффективных датчиков влажности и газов (H2, СО, СО2, NO, NO2) с быстрым откликом [4,5]. Пористый слой обладает большой площадью поверхности и повышенной способностью к адсорбции, также, наличие пористого слоя позволяет увеличить высоту барьера Шоттки, что положительно сказывается на эффективности датчиков.

В качестве исходных подложек нами использовались пластины монокристаллического арсенида галлия GaAs с толщиной 350±10 мкм, n-типа (легированные Si), с кристаллографической ориентацией <111>, с концентрацией носителей заряда 4-40×1017 м-3 и удельным сопротивлением 0,8-9×10-3 Ом×см. После предварительной очистки ацетоном и деионизованной водой, подложки подвергались анодному травлению в растворе 48% HF и 95% C2H5OH (1:1) при плотности тока 20 мА/см2 в течение 10 минут при комнатной температуре.

Затем нами было проведено комплексное исследование электрических свойств полученных образцов в средах сухого воздуха, этанола и ацетона при комнатной температуре, которое показало перспективность применения слоев пористого GaAs в качестве чувствительной матрицы для газовых датчиков.

Литература

1. Canham L.T. Silicon quantum wire array fabrication by electrochemical and chemical dissolution of wafers // Applied Physics Letters. 1990. Vol. 57. Issue 10. P.1046–1048.

2. Lebib A. et al. Structural and luminescent characteristics of porous GaAs // Journal of Luminescence. 2017. Vol. 188. P.337–341.

3. Amara E.B. et al. Structural and Electrical Investigation of Porous GaAs Layers on Different Crystallographically Oriented GaAs Substrates // Journal of Electronic Materials. 2020. Vol. 49. Issue 9. P.5281–5292.

4. Oksanich A.P. et al. Effect of porous GaAs layer morphology on Pd/porous GaAs Schottky contact // Journal of Nano- and Electronic Physics. 2019. Vol. 11. Issue 5. P.1–5.

5. Milovanov Y. et al. Electrical Properties of Metal-Porous GaAs Structure at Water Adsorption // Journal of Electronic Materials. 2019. Vol. 48. Issue 4. P.2587–2592.