Индуцированная спиновая поляризация на графене в гетероструктурах графен/дихалькогениды переходных металлов

Суханова Е.В.1
Аспирант 
1Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук, г. Москва, Россия

Email: yekaterina.sukhanova@phystech.edu

На сегодняшний день известно множество двумерных наноматериалов, среди которых следует особо выделить графен и дихалькогениды переходных металлов (MoS2, MoSe2), которые обладают выдающимися физико-химическими свойствами [1,2].

Путем комбинации двумерных наноматериалов можно создавать новые материалы на их основе – различные гетероструктуры [3,4]. Гетероструктуры на основе графена и дихалькогенидов переходных металлов представляются особенно интересными из-за уникальных свойств и множества возможных применений [5]. Стоит отметить, что свойства наноматериалов значительно зависят от наличия дефектов. В структуре дихалькогенидов переходных металлов часто наблюдаются вакансии по атомам халькогена [6], которые могут заполняться сторонними атомами, например, атомами галогенов. Интересной задачей является исследование влияния таких дефектов на свойства гетероструктур графен/дихалькогениды переходных металлов.

В данной работе было проведено теоретическое исследование особенностей атомной структуры и электронных свойств гетероструктур графен/MoX2 (X = S, Se), в которых слой MoX2 был допирован атомами галогена (F, Cl, Br, I). Квантово-механические расчеты были выполнены с помощью метода функционала электронной плотности (DFT) [7,8], реализованного в программном пакете VASP. Было установлено, что в гетероструктурах наблюдается возбуждение спиновой поляризации на графене вблизи энергии Ферми, при этом установлена линейная зависимость величины индуцированной спиновой поляризации от периодического номера атома галогена. В работе также был предложен возможный метод обнаружения атомов-допантов на поверхности MoX2 с помощью измерений СТМ даже при наличии нанесенного на поверхность слоя графена. Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ № 18-73-10135.

Литература

1.	Allen M.J., Tung V.C., Kaner R.B. Honeycomb carbon: a review of graphene // Chemical reviews. ACS Publications, 2010. Vol. 110, № 1. P. 132–145.

2.	Choi W. et al. Recent development of two-dimensional transition metal dichalcogenides and their applications // Materials Today. Elsevier, 2017. Vol. 20, № 3. P. 116–130.

3.	Xu H. et al. High responsivity and gate tunable graphene‐MoS2 hybrid phototransistor // Small. 2014. Vol. 10, № 11. P. 2300–2306.

4.	Zhang W. et al. Ultrahigh-gain photodetectors based on atomically thin graphene-MoS 2 heterostructures // Scientific reports. 2015. Vol. 4. P. 3826.

5.	Myoung N. et al. Large Current Modulation and Spin-Dependent Tunneling of Vertical Graphene/MoS2 Heterostructures // ACS Nano. 2013. Vol. 7, № 8. P. 7021–7027.

6.	Zhou W. et al. Intrinsic structural defects in monolayer molybdenum disulfide // Nano letters. 2013. Vol. 13, № 6. P. 2615–2622.

7.	Hohenberg P., Kohn W. Inhomogeneous Electron Gas // Physical Review. 1964. Vol. 136, № 3B. P. B864–B871.

8.	Kohn W., Sham L.J. Self-Consistent Equations Including Exchange and Correlation Effects // Phys. Rev. 1965. Vol. 140, № 4A. P. A1133–A1138.